GD13 抗疲劳 防静电地板（灰色）

特点：

①产品内部呈网状结构、电阻分布非常均匀，具有耐磨、耐酸碱、高弹性、高韧性、抗老化、防辐射、 防震、抗疲劳且有阻燃性能等功能

②表面呈灰色，用手触摸，非常柔软，人站在上面能自动调节人体每个部位骨节受力度，达到减轻人体疲劳感

③体积电阻≤108Ω㎝，防静电使用寿命不少于2年

产品应用操作实图

防静电地板在地面上的应用

主要性能参数:

| 防静电地垫性能指标 |  |  | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防静电指标 | 表面电阻Ω | 107-109 | 1.30m*10m 厚度3.5mm |
|  | 摩擦静电位V | ＜100 |  |
| 导静电指标 | 导电电阻 Ω | ≤106 |  |
|  | 摩擦静电压V | ＜50 |  |
| 静电电压衰减期 | 5000V-500V | ＜1.9s |  |
| 体积电阻 | 107-109Ωcm |  |  |
| 阻燃性能 | ≤10s |  |  |

QQ451385241  电话15168670710