尼龙波纹管

关键词：尼龙穿线管 尼龙波纹管 PA穿线管 EW-PA管

材料：PA6

温度：-40℃-115℃，短时间150℃

特性：柔软有韧性，中等壁厚，表面有光泽，抗扭曲，高的机械强度，耐油、碱、弱酸等，耐摩擦，黑色耐紫外线。

| 黑色PA阻燃软管(尼龙) |  | 黑色PA不阻燃软管表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 内径*外径 | 规格 | 内径*外径 |
| EW-PAZ6 | 6.2*9.5 | EW-PAB6 | 6.2*9.5 |
| EW-PAZ7 | 8.5*11.2 | EW-PAB7 | 8.5*11.2 |
| EW-PAZ9 | 9.8*13.0 | EW-PAB9 | 9.8*13.0 |
| EW-PAZ10 | 10.0*15.0 | EW-PAB10 | 10.0*15.0 |
| EW-PAZ11 | 12.3*15.8 | EW-PAB11 | 12.3*15.8 |
| EW-PAZ14 | 14.0*18.0 | EW-PAB14 | 14.0*18.0 |
| EW-PAZ16 | 15.8*21.0 | EW-PAB16 | 15.8*21.0 |
| EW-PAZ19 | 19.4*24.0 | EW-PAB19 | 19.4*24.0 |
| EW-PAZ20 | 20.5*26.0 | EW-PAB20 | 20.5*26.0 |
| EW-PAZ21 | 22.4*28.5 | EW-PAB21 | 22.4*28.5 |
| EW-PAZ25 | 25.2*31.0 | EW-PAB25 | 25.2*31.0 |
| EW-PAZ29 | 28.5*34.5 | EW-PAB29 | 28.5*34.5 |
| EW-PAZ33 | 33.0*42.0 | EW-PAB33 | 33.0*42.0 |
| EW-PAZ36 | 36.0*42.5 | EW-PAB36 | 36.0*42.5 |
| EW-PAZ48 | 46.5*54.5 | EW-PAB48 | 46.5*54.5 |

应用场合：机床，机器制造，电气控制系统等