新蓄电池经过均充然后浮充电运行3至6个月后，用0.5级直流电压表或三位半数字万用表在电池极柱根部测其每组电池中各单体电池的端电压或组合电池端电压，每只电池端电压之间的平均差值应少于或等于100mV（或±50mV）。

l在环境温度25℃左右，对充满电的蓄电池静置24小时，用0.5级直流电压表在蓄电池极柱根部测其各单体间的开路电压或组合电池端电压，最高与最低的平均差值应少于或等于20mV。16. 蓄电池连接条电压降：蓄电池1小时电流放电时，两只电池之间的连接条电压降，应用0.5级直流电压表在蓄电池极柱根部测量电压值应少于或等于10mV。

产品描述：
◆  免维护无须补液；
◆  内阻小，大电流放电性能好；
◆  适应温度广（－35－45℃）；
◆  自放电小；
◆  使用寿命长（8－10年）；
◆  荷电出厂，使用方便；
◆  安全防爆；  
◆  独特配方，深放电恢复性能好；
◆  无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

应用领域：
● 报警系统；
● 应急照明系统；
● 电子仪器；
● 铁路、船舶；
● 邮电通信；
● 电子系统；
● 太阳能、风能发电系统；
● 大型UPS及计算机备用电源；
● 消防备用电源；
● 锋值负载补偿储能装置 销售服务热线：010-56263912  二十四小时服务电话13366867326、13041144988  客服：QQ 876757316 联系人：任坤经理

冠军集团以名牌产品、名牌文化崛起于中国电池业，是目前中国阀控式密封铅酸冠军蓄电池领域高新技术企业之一。企业通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境质量体系认证，冠军蓄电池产品也先后通过国际CE、FCC、UL等认证。多年来，冠军集团与世界知名企业进行着广泛的技术交流，在产品研发、技术创新等方面保持着技术合作，公司研发的具有独立知识产权的胶体阀控式密封铅酸冠军蓄电池，在国内技术领域处于先进水平。胶体阀控式密封铅酸冠军蓄电池系列产品性能指标已达到IEC标准和德国DIN标准要求，产品为国内外信息产业、电力和太阳能储能系统等领域提供了全面支持，近年来该系列产品远销欧美等市场，深受用户的好评。服务电话010-56263914 业务QQ：876757316                       应用领域：2V、12V系列胶体电池广泛应用于通讯、电力领域中的动力和控制系统，太阳能、风能发电系统，大型UPS和计算机电源及其他直流备用电源等

| 型号 | 额定电压(V) | 30HR终止1.8V |  | 10HR终止1.8V |  | 外形尺寸 |  |  |  | 重量(KG) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电流(A) | 容量(AH) | 电流(A) | 容量(AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 槽高(mm) | 总高(mm) | 无液Kg | 带液Kg |
| CA-200 | 2 | 6.6 | 200 | 16.6 | 166 | 147 | 186 | 400 | 475 | 15 | 24 |
| CA-250 | 2 | 8.3 | 250 | 21 | 207 | 147 | 186 | 400 | 475 | 19 | 27 |
| CA-300 | 2 | 10 | 300 | 25 | 249 | 147 | 186 | 400 | 475 | 21 | 28 |
| CA-350 | 2 | 11.7 | 350 | 29 | 290 | 211 | 186 | 400 | 475 | 23 | 35 |
| CA-400 | 2 | 13 | 400 | 33 | 332 | 211 | 186 | 400 | 475 | 26 | 38 |
| CA-450 | 2 | 15 | 450 | 37 | 373 | 211 | 186 | 400 | 475 | 29 | 40 |
| CA-500 | 2 | 16.6 | 500 | 41.5 | 415 | 276 | 186 | 400 | 475 | 33 | 49 |
| CA-600 | 2 | 20 | 600 | 49.8 | 498 | 276 | 186 | 400 | 475 | 38 | 53 |
| CA-800 | 2 | 26.6 | 800 | 66 | 664 | 236 | 259 | 563 | 563 | 46 | 72 |
| CA-900 | 2 | 30 | 900 | 74.7 | 747 | 236 | 259 | 563 | 563 | 52 | 78 |
| CA-1000 | 2 | 33.3 | 1000 | 83 | 830 | 236 | 259 | 563 | 563 | 57 | 81 |
| CA-1100 | 2 | 36.6 | 1100 | 91.3 | 913 | 279 | 259 | 563 | 563 | 62 | 93 |
| CA-1200 | 2 | 40 | 1200 | 99.6 | 996 | 279 | 259 | 563 | 563 | 68 | 98 |
| CA-1300 | 2 | 43.3 | 1300 | 108 | 1079 | 344 | 259 | 563 | 563 | 74 | 112 |
| CA-1400 | 2 | 46.7 | 1400 | 116.2 | 1162 | 344 | 259 | 563 | 563 | 80 | 117 |
| CA-1500 | 2 | 50 | 1500 | 12.5 | 1245 | 344 | 259 | 563 | 563 | 85 | 122 |
| 以上数据若有变动，恕不另行通知。以实物为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

冠军蓄电池性能特点：
 ◆以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。
  ◆冠军胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。
  ◆板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。
  ◆隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。
  ◆电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。
  ◆极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。
  ◆ 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。
  ◆冠军胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。
  ◆过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象。
  ◆胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负极硫酸盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提高。
  ◆电池使用温度范围广（-30℃～50℃），自放电极低。

冠军蓄电池北京友谊世纪有限公司指定代理商电话：010-56263914手机13041144988、13366867326 业务QQ：876757316

” 各省、自治区、直辖市财政厅（局）、发展改革委、能源局、物价局，新疆生产建设兵团财务局、发展改革委、能源主管部门、价格主管部门，国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古自治区电力有限责任公司：

为促进可再生能源开发利用，规范可再生能源电价附加资金管理，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国可再生能源法》和《财政部国家发展改革委国家能源局关于印发<可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法>的通知》（财综〔2011〕115号），财政部、国家发展改革委、国家能源局共同制定了《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法

财政部　国家发展改革委　国家能源局

二○一二年三月十四日

“绿色战略”提升企业竞争力

蓄电池行业正处于着危机与商机并存的特殊时期，环保仍是永恒不变的宗旨，这也是对这一行业进行大整顿的初衷。超威电池表示，环境问题已列为企业生产的首要问题，任何产品的研发都立足于低碳环保，不仅仅是产品本身做到绿色环保，更在于生产过程中有效把污染控制在正常范围内甚至达到零污染。不仅如此，超威还建立了低碳循环的经济路线，即以新技术和新工艺为基础，以新能源为依托，将可持续性低碳环保作为先决条件，在实现节能减排的基础上，提出企业“绿色战略”，将绿色环保的产品推向市场，实现连接绿色环保社会的共赢机制。

超威这一战略也受到了上级领导的重视，同时也对超威提出了更高的要求，希望超威能在生态、清洁、环保能源上更大力度贯彻可持续发展战略，从而带动整个行业实现绿色环保的全新面貌。

对此，超威表示，将通过技术上的创新突破来创造在绿色环保方面的新成就，实现行业真正的可持续发展，提升企业竞争力。