LBD矿用隔爆型电热式硫化器. 本产品适合于煤矿井下及具有甲烷 或煤尘爆炸危险性混合物场所胶接帆布、尼龙钢绳芯胶带接头之用，具有重量轻、操作方便、工作安全、可靠,是国内最先进的防爆硫化器. LBD矿用隔爆型电热式硫化机系列(650-1600),由本公司首家研发制造,本产品适用电源电压1140(660),配设电源电压1140(660) 矿用隔爆型硫化器控制箱和矿用隔爆型硫化器低压插销(此插销排除了原按线盒的安全隐患,拆装方便,提高了工作效率). LBD矿用隔爆型电热式硫化机系列, 矿用隔爆型硫化器低压插销及矿用隔爆型硫化器控制箱均获防爆合格证书和国家安标办MA证书... LBD矿用隔爆型电热式硫化器基本参数(加热板采用铝合金包不锈钢). 型号; 胶带 宽度B (mm); 功率 (KW); 电压(V); 热板电流(A); 硫化 温度 (℃); 升温 时间 (min); 硫化 压力 (Pma); 机架尺寸 (长×宽)(mm); 电热极平面尺寸(长×宽mm); 电整机外形尺寸( 长×宽 ×高)(mm); 重量(kg). 总; 最重件; 总重. LBD-800; 800; 13.8; 1140/(600); 1.93; 4.15; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 1280×116; 920×830; 1390×835×793; 85; 980. LBD-1000; 1000; 15.6; 1140/(600); 2.33; 5.03; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 1480×116; 1120×830; 1590×835×793; 110; 1350. LBD-1200; 1200; 19; 1140/(600); 2.75; 5.94; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 1680×122; 1330×830; 1790×835×860; 120; 1850. LBD-1400; 1400; 22.6; 1140/(600); 3.18; 6.85; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 1895×122; 1545×830; 2005×835×860; 135; 2050. LBD-1600; 1600; 24.4; 1140/(600); 3.57; 7.75; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 2100×122; 1775×830; 2150×830×820; 165; 2300. LBD-1800; 1800; 27.84; 1140/(600); 6.9; 12.15; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 2260×130; 1951×830; 2370×830×870; 180; 2550. LBD-2000; 2000; 31.32; 1140/(600); 7.64; 13.46; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 2470×130; 2158×830; 2580×830×870; 210; 2700. LBD-2200; 2200; 33.06; 1140/(600); 8.05; 14.8; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 2670×136; 2365×830; 2780×830×870; 230; 2900. 型号; 胶带宽度 B=(mm); 功率(Kw); 电压(V); 加热板电流 (A); 硫化温度 ℃; 升温时间 (min); 硫化压力 (MPa); 机架尺寸 (长×宽mm); 电热板平面 尺寸(长×宽mm); 整机外形尺寸 (长×宽×高mm); 重量. 单板; 总; 最重件; 总重. LBD-800; 800; 4.75; 9; 1140/(600); 1.93; 4.15; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 1280×116; 920×630; 1390×630×793; 107; 1050. LBD-1000; 1000; 5.75; 11.5; 1140/(600); 2.33; 5.03; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 1450×116; 1120×630; 1590×630×793; 124; 1250. LBD-1200; 1200; 6.8; 13.6; 1140/(600); 2.75; 5.94; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 1650×122; 1330×630; 1790×630×860; 141; 1420. LBD-1400; 1400; 7.8; 15.65; 1140/(600); 3.18; 6.85; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 1895×122; 1545×630; 2005×630×860; 159; 1560. LBD-1600; 1600; 8.85; 17.7; 1140/(600); 3.57; 7.75; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 2100×125; 1750×630; 2210×630×860; 176; 2050. LBD-1800; 1800; 13.92; 27.84; 1140/(600); 6.9; 12.15; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 2260×130; 1951×830; 2370×830×820; 193; 2650. LBD-2000; 2000; 15.66; 31.32; 1140/(600); 7.64; 13.46; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 2470×130; 2158×830; 2580×830×870; 210; 2830. LBD-2200; 2200; 16.53; 33.06; 1140/(600); 8.05; 14.8; 145±5; ≤30; 1.0～2.0; 2670×136; 2365×830; 2780×830×950; 228; 2970...