| 型号 | 成分 | 固相线 （0C） | 液相线 （0C） | 规格 | 钎料 形状 | 使用范围 | 钎焊 方式 | 耐腐蚀性检测 | 接头 强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JH-001L-K | AL Si Se 稀土 | 560 | 580 | Φ1.6 Φ2.0 Φ 2.5 Φ3.0 | 条状 环状 卷状 膏状 | 制冷空调用 全铝蒸发器 全铝冷凝器 全铝管组件等 | 手工火焰钎焊、自动火焰钎焊、高频钎焊、炉中钎焊 | 500小时盐雾试验合格 | 是被钎焊母材强度的1.8倍 |
| JH-001L-Q |  | 565 | 580 |  |  |  |  |  |  |
| JH-001L-P |  | 570 | 585 |  |  |  |  |  |  |