超声波振动筛工作原理：
　　超声波振动筛是在原有的电机带动振动筛振动的基础上，增加了超声波系统。振动筛堵网的问题是制约筛分效率的关键，超声波装置是由超声波电源通过换能器将超声波转换为38KHz的高频机械波作用于筛网表面，起到清理筛网的作用，最大程度的提高了筛分产量和精度。

超声波振动筛产品特点：
◆具备自洁功能网孔不堵塞，无需添加防堵网装置，避免了弹跳球等辅料对物料的污染。
◆不改变筛分物料的特性。

◆适用于40-635目，尤其是筛分300目以上颗粒。
◆筛分粒度可提高1-70%，产量最大提高10倍。
◆筛分精度高，有效解决强吸附性，易团聚、高静电、高密度、比重轻等筛分难题。

专业的装网工具 ，装网更方便，网孔不变形，让筛分粒度更精确。

普通振动筛与超声波振动筛相比：

| 样机规格 （mm） | 普通筛分机 |  |  | 超声波振动筛分机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 侧试物料 | 网目 | 侧试结果 | 网目 | 侧试结果 |
| Ф1000 | 碳化硅 | 500 | 无法筛分 | 500 | 1500KG/H |
| Ф1000 | 硬质合金钨粉 | 600 | 15分钟没筛出细粉 | 600 | 30KG/H |
| Ф1000 | 维生素C粉 | 100 | 1KG/H | 100 | 120-150KG/H |
| Ф500 | 花粉 | 400 | 15分钟没筛出细粉 | 400 | 15分钟筛出约20%细粉，并可进行更细有效分级 |
|  | 镍、钴粉 | 325 | 筛3次达到要求 | 400 | 筛1次达到要求 |
| Ф450 | 钕铁硼粉 | 300 | 30分钟有32.2%筛余物 | 300 | 30分钟有6.9%筛余物 |

http://www.xxwhjx.com  0373-3036055