应用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导下的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如切割机设备.雕刻机设备.起重机设备.机器人使用等,

产品特征：耐磨.耐油.防水.防寒.阻燃.抗紫外线.来回移动弯曲600万次以上。

电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE029CLASS 6标准

绝缘：特制混合PVC绝缘

成揽：最优节距成揽，添加抗拉填充，

颜色：蓝.棕.黄.白.红.黑.绿.灰.紫.橙.粉红.黄绿地线表示或黑色绝缘.白色数字号码编号。

护套：特制混合PUR护套，黑色(RAL9005) 灰色（RAL7001) 橙色(RAL2003)

额定电压：截面<0.5mm2;300/300V 截面≥0.5mm2;300/500V  测试电压;2000V

使用温度范围;固定安装;-30℃至+90℃ 移动安装;-5℃至+90℃

最小弯曲半径;固定安装;5*电缆外径，

移动安装;当行程<10米时，弯曲半径为8*d,当行程≥10米时，弯曲半径为10*d