| 不锈钢常用材料及钢管参考资料之一 天津布德鲁斯特钢销售有限公司专营：国产，进口不锈钢工业管，卫生级不锈钢管，不锈钢棒材，不锈钢板材 联系电话022-26625236 26625326 13820090852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 Grade; 机械性质 Mechanical propcrties; 特性 Characteristics. 抗拉强度 Tcnsilc strength; 降伏强度 Yied strength; 伸长率 Elogtion; 硬度 Hardness. Kgf/mm (N/mm); Kgf/mm (N/mm); %; HRB (HV). 00Cr17Ni14Mo2; ≥480; ≥180; ≥35; (≤200). JIS ASTM; SUS304 TP304; ≥53 (520); ≥21 (205); ≥35; ≤90; 316; 304-耐晶界腐蚀性 304-inter-granular corrosion resistance. SUS304L TP304L; ≥49 (480); ≥18 (175); ≥35; ≤90. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不锈钢常用材料及钢管参考资料之二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢号; 国别; 标准; C ≤; Si ≤; Mn ≤; P ≤; S ≤; Ni; Cr; Mo; Ti; N. 奥氏体类(Austenitic Type). 0Cr18Ni9 304 304; 中国 日本 美国; GB JIS AISI; 0.07 0.08 0.08; 1.00 1.00 0.75; 2.00 2.00 2.00; 0.035 0.045 0.045; 0.03 0.030 0.030; 8.00-11.00 8.00-10.50 8.00-10.50; 17.00-19.00 18.00-20.00 18.00-20.50; ≤0.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级 | UNS A | 成分 %B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb |  | Ta | NC | V | Cu | Ce | B | Al |
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |

A312不锈钢管壁厚的允许偏差

| NPS 标号 | 公称壁厚的偏差，% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 正偏差 | 负偏差 |
| 1/8-2 1/2 所有的t/D | 20.0 | 12.5 |
| 3~18，t/D<5% | 22.5 | 12.5 |
| 3~18，t/D>5% | 15.0 | 12.5 |
| ＞20,焊接的， 所有的t/D | 17.5 | 12.5 |
| ＞20,无缝的，t/D<5% | 22.5 | 12.5 |
| ＞20，无缝的，t/D>5% | 15.0 | 12.5 |

A312TP304不锈钢管拉伸性能要求

| 等级 | UNS 牌号 | 抗拉强度，最小ksi(MPa） | 屈服强度，最小ksi(MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| TP304 | S30400 | 75[515] | 30[205] |

| A312TP304不锈钢管和填充金属标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢管 |  | 填充金属 |  |
| 等级 | UNS 牌号 | AWS A5.9 类别 | UNS 牌号 |
| TP304 | S30400 | ER308 | S30800,W30840 |

零件号：

举例：ASTMA312/A312M Pipe304 NPS 12 SCH 40S SMLS

标准号——ASTM A312

公称管——P

级别——304

NPS——12

壁厚——0.375

无缝或焊接的——SML

A312是标准号，TP304是材料牌号，就是不锈钢，相当于中国老标准的0Cr18Ni9，新标准的06Cr19Ni10