一、基本概述

德朗牌D-300A/B百叶轮专用胶是一款双组分胶粘剂，其具有卓越渗透性、操作时间长，粘接力强，气味小、无毒环保，主要用（网盖，塑料盖，ABS，铁盖）百页片、木材、家具、陶瓷、五金材料和钢结构粘接，固化物具备高耐热性和良好抗冲击性能。

二、基本性能

| 项 目 | D-300A | D-300B |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | 偏乳白色胶体 | 无色或淡黄色液体 |
| 比重(g/ml) | 1.12 | 1.09 |
| 粘度（25℃，mPa﹒s） | 9000~11000 | 300~500 |
| 保存期限（月） | 6 | 6 |
| 配比（重量比A：B） | 3：1 |  |
| 可操作时间（25℃， 600g混合量） | 60分钟 |  |
| 固化条件（小时） | 90℃/3小时或100℃/2小时 |  |

三、 使用方法

1. 称取一定量的A胶； 
2. 准确称取与A胶相当配比的B胶充分搅拌均匀； 
3. 加入胶水1.5-2倍的粉，搅拌均匀后即可施胶；

四、注意事项

1. 气候较冷时候，请将A、B组分别预热后再使用；

2. 在A组分和B组分开盖使用后，请密封保存；

五、包装与运输

胶桶包装，40kg/组，本产品非特殊品，按一般货物运输。