北京蓝星科技有限公司

BEIJING BLUESTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

工业清洗剂产品

蓝星缓蚀剂                 蓝星除油、除锈剂系列

蓝星金属表面处理剂系列     蓝星膜用药剂系列

蓝星循环水处理剂系列       蓝星电子清洗剂系列

目       录

北京蓝星科技有限公司 简介..............................................

一、酸洗缓蚀剂

Lan-826 酸洗缓蚀剂…………......…………………..

二、除油、除锈、除垢剂

1. LX-C038 中性除油除锈剂…………......….....................

2. LX2000-007 除油除锈钝化三合一清洗剂................................

3.LX2000-005洗油王......................................................

4.LX1-005A 金属油污清洗剂..............................................

5. LX -C056A/B除垢剂....................................................

6. LX2000-006中央空调不停机清洗剂......................................

7. LX-C035铝翅片清洗剂..................................................

8.LX-H009油墨清洗剂...................................................

三、金属表面处理剂

1. LX-W059金属表面预膜剂..............................................

2. LX-C037无苯快速退漆剂...............................................

四、反渗透膜用药剂

1. LX-MV1反渗透膜阻垢剂...............................................

2. LX-MC2膜清洗剂.....................................................

3. LX-MA10膜清洗剂....................................................

4. LX-MVF 膜保护剂.....................................................

五、水处理药剂

1. LX—W053中央空调冷却水缓蚀阻垢剂..................................

2. LX—W054中央空调冷冻水缓蚀阻垢剂..................................

3. LX-W056粘泥剥离剂...................................................

4. LX-W057杀菌灭藻剂...................................................

5. LX-W058杀菌灭藻剂...................................................

6. LXK-    杀菌灭藻片...................................................

六、电子清洗剂系列

1. LX-C033精密电子机械设备、程控交换机清洗剂.........................

2. LX-C034电气、机械设备清洗剂.........................................

北京蓝星科技有限公司

北京蓝星科技有限公司（原蓝星清洗股份有限公司）（简称“蓝星”）隶属于中国蓝星（集团）股份有限公司。于一九九六年在深圳证券交易所成功上市。“蓝星”的生产基地，位于北京天竺空港工业开发区，集科研、生产、销售于一体，拥有从美国、德国、意大利引进的先进生产设备和具有国际一流的全自动清洗剂生产线。

“蓝星”开创了中国现代清洗行业，并始终在行业中处于主导和领航地位。同时蓝星为中国工业清洗协会发起单位和秘书长单位、英国工业管道协会亚洲分会秘书长单位以及全国清洗行业信息中心依托单位。受建设部委托，蓝星制定了我国最新的化学清洗质量标准。

“蓝星”自1984年成立以来一直致力于清洗剂及其它化学品的研发与生产，现已形成了六大类150多个品种的产业结构和规模。蓝星开发生产的工业用系列清洗剂和水处理药剂已广泛应用于化工、石油、航天、核工业、冶金、电子等领域，在现代工业文明中，为节能降耗、安全生产、环保卫生做出了突出贡献。其中蓝星系列清洗技术及清洗剂获化工部科技进步一等奖，国家科技进步二等奖，并被列入国家级科技成果推广计划。蓝星缓蚀剂技术居国际领先水平。蓝星三合一常温清洗剂和中央空调不停机清洗剂获得国家专利，并已创造了良好的经济效益，其中蓝星系列水处理药剂采用新近的缓冲体系配方在化工企业的广泛应用，解决了企业中较难的蒸馏水腐蚀问题。

“蓝星”一直为迈向国际一流企业而不懈努力，围绕“产品如人品”的质量观，不断改进和提高现有产品的技术特性，加强质量管理，按照国际ISO9000质量体系的要求，建立健全了质量保证体系，完善了严格的作业和检验制度，并于一九九七年初通过了ISO9002质量体系的资格认证，并于2005年12月22日通过ISO 14000环境管理体系、OHS 18000职业安全健康管理体系综合管理认证。

目前，“蓝星”在全国三十多个省、市、自治区建立了销售服务的分支机构，形成了系统销售网络。“蓝星”每年还对投放市场的产品进行质量保险，从科研开发、生产销售到服务宣传自始至终体现蓝星为顾客服务的优良意识。

技术和服务是我们的价值所在！

酸洗缓蚀剂

LAN-826多用酸洗缓蚀剂

本品获中华人民共和国三等发明奖，被国家科委列为重点推广项目，在国内外处于领先地位。

用    途：用于硝酸、盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸、柠檬酸、氨基磺酸、草酸、酒石酸、羟基乙酸、EDTA等16中无机酸、有机酸及其混合酸的酸洗，清除碳钢、低合金钢、不锈钢、铜、铝等金属及其不同材质组合件表面的碳酸钙型、氧化铁型、硫酸钙型、混合型、硅质型等各种类型的污垢。

性    状：棕黄色液体。

主要成份：有机含氮化合物。

特    点：是目前世界上适用酸种类最多、用途最广的液体酸洗缓蚀剂。适用于各种有机酸、无机酸及混合酸。在常用条件下，对金属的缓蚀率不大于0。97毫米/年，具有优良的抑制钢在酸洗时吸收氢的能力和抑制Fe3+加速腐蚀的能力。酸洗时金属不产生孔蚀。

使用方法：在配液槽中加入计量的水和计量的本品搅拌均匀即可。

用    量：3‰。

技术指标：

| 项目 | 比重g/cm3 | 酸碱性 | 缓蚀率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 1.060 | 微碱性 | ＞98 |

包装规格:3公斤塑料桶，18公斤纸箱。

贮存期限：1年。

除油除锈剂

LX-C038中性除油除锈剂

主要组成：螯合剂、促进剂、表面活性剂、缓蚀剂

适用范围：本产品可广泛适用于成套装置、钢制设备、管道、                                              线材、板材，投用前表面除油除锈清洗，也适用于轻度锈蚀的在役设备停车检修除油除锈清洗。

产品性状：本产品为均质透明无色液体，比重1.10，PH=6，无毒、无味、不燃不爆。

特    点：1.高效：本产品除油除锈彻底，螯合除锈均匀，不产生大锈片剥离，不会造成系统狭缝和毛细管堵塞现象。除锈完成后，无需漂洗，直接钝化，不影响钝化膜质量。

2.快速：速度快，30~80℃　的温度范围，6~12小时，一步同时完成除油除锈工作。

3.安全：产品无毒、无味、不燃不爆，溶液PH=6~8，对设备腐蚀性很小，对钢、铜、铝、不锈钢、其它有色金属及其组合件均有良好的缓蚀作用。

4.环保：产品及清洗废液均为中性，没有强酸、强碱，没有重金属离子，废液简易处理后即可达到排放标准。

使用方法： 视锈蚀程度，在计量水中，投入6~40%的中性除油除锈剂，在30~80℃温度下清洗6~12小时，分析系统中总铁离子不变时，结束清洗，排完废液后直接进行钝化处理。若快速干燥后无须钝化。

包    装： 25L塑料桶包装，

运    输：运输按普通液体化学药剂运输方式，

贮存期限：在阴凉避光的室内储存。保值期一年

除油除锈剂

LX2000-007  三合一常温清洗剂

简介：

一般碳钢制工业设备，如管道、塔器、容器、换热器、加热炉、密封舱等，或者成套工业设备，在安装前和维修中可能需要进行除油、除垢、除锈和钝化等化学清洗处理，以提高产品纯度、避免催化剂中毒、提高换热设备换热效率，减少能耗和冷却水用量。目前用于成套装置或设备典型的清洗流程如下：[1]

脱脂清洗→排出（废液处理）→水冲洗→酸洗→排出（废液处理）→水冲洗→漂洗（柠檬酸处理）→中和（氨水处理）→防锈处理（钝化）→排出（废液处理）→结束。

现有工艺一般使用碱性物质（磷酸三钠、氢氧化钠、碳酸钠等）进行除油和脱脂，然后进行酸洗除锈（盐酸、硝酸、硫酸、氢氟酸、柠檬酸等），最后在碱性条件下进行钝化。在不同体系中进行必须分步完成，造成清洗流程复杂，工序繁琐，而且需要高度的清洗技术和专业人员，同时清洗时有些原料不但有毒性并且有严重的气体发生，污水排放量大，对人体和环境危害极大，危险性高。

经过研究，我们开发出一种以磷酸为主剂的除油、除锈、防锈“三合一”清洗剂，可在新建装置(如：管道、储罐)上一次完成除油、除锈和防锈工序。相比较传统清洗清洗工艺可以大大缩短清洗工序，同时减少4/5的清洗废水排放量。

产品特点：

高效：除油、除锈效果好，对一般油污和锈蚀产物洗净率大于95％；

快速：除油、除锈、钝化三步合一，缩短清洗时间 ；

简便：清洗温度30℃－40℃，最佳温度40℃，清洗一步完成，操作简便，最易实现标准化作业；

安全：本品为弱酸性，对设备、人身腐蚀性小，对碳钢、不锈钢、铜、铝等多种金属的材料小于HG/T 2387－92，工业设备化学清洗质量标准规定要求；

节能：无需高温，除严冬外，在无加热条件下，也可完成具体清洗工作；

环保：三步合一，减少2/5污水排放量；

“三合一”清洗剂综合了磷化液的磷化和磷酸清洗液的酸洗两种用途，但是磷化和清洗除锈是两个逆过程。对于清洗而言，由于清洗时间、铁离子浓度的影响，将导致膜的性能和外观发生变化，这是有别于磷化液的地方，“三合一”清洗剂必须同时具有良

好的清洗作用和磷化作用，从而既能达到清洗目的，又具有防锈效果。

使用范围：

适用于工业成套装置、单元设备、长输管线的开车前清洗；

适用于以铁锈垢为主的在役设备的清洗；

适用于钢铁器材、工件的除油、除锈及钝化工作；

使用方法：

可以采用循环的方法完成设备除油除锈钝化清洗。

采用浸泡、搽拭的方法对管道或法兰进行除锈处理

除油剂

洗油王

主要组成：表面活性剂、助剂等。

适用范围：适用于碳钢﹑不锈钢﹑铜﹑铝等多种金属表面油污清洗。

特     点：本产品是一种中性﹑除油能力强且适用范围广的水基清洗剂，不燃，不爆，无毒无味，使用安全。

技术指标：

| 项 目 | PH | 使用温度（%） | 除油能力（%） | 高﹑低温稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 8-9 | 20-80 | ≥98% | 合格 |

使用方法： 配成规定比例的水溶液，将待清洗零件浸泡到清洗液中15-20分分钟，然后用热水漂洗既要可，对于污染严重的油污也可以用原液直接擦洗，清洗设备时充满循环清洗，工艺参数根据设备具体情况决定。

用    量： 每100公斤水中加本产品3-7公斤。

包    装： 25L塑料桶包装，

注意事项：无特殊要求

贮存期限：保值期一年

执行标准：Q/SY LXQ 003-2002

除油剂

LX1-005A 金属油污清洗剂

本品是我公司与德国、日本技术合作开发的产品，被中国国家科委列为重点推广项目。

主要成分：无机盐类、表面活性剂。

性     状：白色粉末。

用    途： 清洗碳钢、不锈钢、铜、铝、镁、锌、镉等多种金属制品，用于航空发动机、火车、汽车、拖拉机、机械、汽车制造等行业电镀、阳极化、喷涂前除油除炭。

特     点：不含亚硝酸钠，具有良好的除油、除炭效果，清洗后可以在金属表面形成一层保护膜，起到防锈作用。

使用方法：将本品在40~80℃的水中稀释成规定比例的溶液，将待清洗的零件在溶液中浸泡15~20分钟，然后用水漂洗。

用     量： 每100公斤水加本品3~5公斤。

技术指标：

| 项目 | PH | 使用温度℃ | 除油能力% | 高温稳定性 | 消泡性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 10~11 | 20~60 | >98 | 合格 | <30 |

注意事项：无特殊要求。

包装规格： 20公斤纸箱。

贮存期限：2年

除垢除锈剂

LX-056A/B 固体除垢剂

主要成分: 有机酸、促进剂、缓蚀剂、渗透剂

用    途：适用于各类石化、机械设备、循环水系统、锅炉水系统清洗，LX-056B锅炉液体除垢剂适用于碳酸盐和铁锈为主的混合型水垢清洗，也适用碳酸盐为主的污垢。

性    状：白色固体，水溶性好。

特    点：1、多组分均匀混合，运输使用方便。

2、无毒无味，不燃不爆，属非危险品。

3、适用于不锈钢、碳钢、铜及多种金属材料组合件的清洗。

使用浓度：5%-10%

使用方法：在配液槽中加入计量的水，按使用浓度加入本产品，混合均匀后循环或浸泡清洗即可。使用温度不高于60℃。

注意事项：防晒、防雨淋。本品为酸性，避免与皮肤直接接触，切勿溅入眼中。操作时请戴防护面具和橡胶手套，若溅落在皮肤或眼中，立即用大量清水冲洗并就医。

包装规格：25公斤衬塑编织袋包装。

贮存期限：1年

除垢除锈剂

LX2000-006中央空调不停机清洗剂

不停机清洗原理

指的是清洗液循环过程中制冷压缩机仍然处于开机状态，在水系统中投加清洗剂把系统中的蓄水转化为清洗液，通过水的循环流动，和低浓度的清洗剂组分将水垢缓慢软化、溶解或分散至水中，再经由排污或水置换排出系统，完成污垢的清洗去除。此过程中清洗液作为冷却水或冷冻水在空调内部管线循环。

不停机清洗剂

不停机清洗剂是不停机清洗的技术关键；针对中央空调清洗技术要求高，不易操作，并且停机清洗在夏、秋季中央空调运行期受限制等问题，蓝星清洗工程公司开发了空调冷却水系统和冷冻水系统新型清洗剂——中央空调不停机清洗剂。它的清洗过程不受中央空调压缩机是否运行的影响，操作简便易行，可通过水箱或集水器直接加入系统中。腐蚀率低，对空调系统的碳钢、铜、铝等多种材质腐蚀率低；除垢、除锈效果达到或接近停机清洗的效果。该清洗剂是一种简便、安全、实用的中央空调水系统清洗剂。

蓝星中央空调不停机清洗剂有以下特点：

a、可以在设备或循环水系统运行的条件下完成清洗而对系统基本无影响。

b、除垢效果理想，适用多种垢的清洗。

在15～30天，对各类碳酸盐垢的去除率达95％；在30～50天，对硫酸盐垢的去除率大于80％。

c、腐蚀率小。

d、产品不含强酸性物质，对人体皮肤和设备安全。

e、使用方法简便。

f、使用的温度范围较宽（最高可至65℃）。

表1-2-1  蓝星LX2000-006不停机清洗剂理化指标

| 外 观 | 密度㎏/m3 | P H | 水溶性 | 气 味 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浅色～深棕色液体 | 1100～1200 | 1.0～1.1 | 良 好 | 轻 微 |

表1-2-2  蓝星LX2000-006不停机清洗剂对不同金属材质的腐蚀率（空白）

| 材质 | 清洗剂浓度 | 温度 | 腐蚀率（g/m2·h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20#钢 紫铜 不锈钢 | 0.8％ | 25℃ | 0.2 0.05 0.005 |

一般使用方法：

按系统总水量，每吨水加入5～8千克清洗剂正常运行。补水时同比例加入；除垢周期一般15～30天，结垢严重或难溶垢可适当延长清洗时间或增大加药量。投药期间每五天进行一次排污，排污量为系统蓄水量的5～20％。对于各类难溶垢在普通用量下，通过延长清洗时间（60～90天）垢物将被软化并且极易分散。

包装规格： 25L塑料桶。

贮存期限：2年

除垢除锈剂

LX-C035铝翅片清洗剂

主要成分：无机盐、缓蚀剂、促进剂、粘泥剥离剂、光亮剂。

适用范围：本品主要适用于清洗中央空调风机盘管铝质翅片，也适用于铝质换热器或散热器，铝质型材、线材、板材及其它铝制设备。清洗的污垢主要为设备表面的油垢、灰尘、氧化物及其它杂质。

特    点：1.高效：除油、除尘彻底，除垢后铝材表面清洁光亮。

2.快速：清洗时间短，一般喷刷或浸泡清洗只需3~5分钟即可。

3.安全：对设备腐蚀率底，该产品无毒、无味、不燃不爆。

4.高浓缩：水溶性和渗透性能好、浓缩倍数高。

使用方法：1.用量：根据设备结垢的实际情况用水稀释，一般推荐使用的浓度为10%。

2.用洁净水稀释原液至5~10%的水溶液；对空调铝翅片清洗时的最佳浓度是10%左右。

3.采用喷刷或浸泡的方式使溶液与表面作用3~5分钟。

4.用洁净水快速彻底冲洗干净。

技术指标：

| 外观 | 酸碱性 | 比重 | 溶解度 | 燃爆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无色液体 | 碱性 | 1.19 | 与水任意互溶 | 不燃不爆 |

安全事项：本品为碱性，应尽量避免与皮肤直接接触，操作时请戴防护眼睛和橡胶手套，如溅入眼中应立即用大量清水冲洗。

包装规格：25L塑料桶。

贮存期限：2年。

除垢除锈剂

LX-H009水基油墨清洗剂

主要成分：有机胺，碱类。

性     状：淡黄色透明液体。

用     途：清洗粘附于印刷机械上难溶的油墨垢。

特     点：本品具有优异的油墨垢去除力，对粘附于油墨喷涂设备上的难溶固化油墨垢有完全清除能力；无泡、无刺激性气味、不可燃；可与水以任意比例混溶；对设备无腐蚀；操作安全、方便。

使用方法：

1． 擦洗：用布蘸取稀释液，人工擦试粘附有油墨垢的机械；

2． 喷淋：在专用清洗机中密闭喷淋。

用     量：建议本油墨清洗剂与水以1：25以上或根据用户要求配成稀释液使用。

技术指标：

| 项目 | PH | 使用温度℃ | 净洗力% | 高温稳定性 | 消泡性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ﹥11 | 20~60 | >99 | 合格 | <10 |

注意事项：避免与皮肤直接接触。勿与酸性物质混合，用后盖紧。

包装规格：25公斤聚乙烯桶。

贮存期限：2年

金属表面处理剂

LX-W059金属表面预膜剂

本品是我公司开发的新产品，被国家科委列为重点推广项目。

主要成分：磷酸盐类等。

适用范围：工业循环水系统金属表面的预膜。

性    状：白色粉末。

特    点：用量少、膜坚韧，质量稳定。

使用方法：将本品配制成规定浓度的水溶液，然后在系统内循环24小时以上。

技术指标：

| 项目 | 预膜浓度（ppM） | 温度（℃） | 预膜时间（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 700~1500 | 常温~50 | ＞24 |

注意事项：无特殊要求。

包装规格：20kg/箱。

贮存期限：2年。

金属表面处理剂

LX-C037无苯快速退漆剂

主要组成：有机溶剂、聚合物、促进剂、缓蚀剂。

适用范围：用于去除金属和木器表面的漆层。

特    点：气味小,不含苯,化学稳定性好,对人体和环境无害。不燃不爆,使用量是一般退漆剂的三分之二, 脱漆速度快。

使用方法：将退漆剂摇匀后,把待退漆件浸泡在该退漆剂中,待旧漆膜溶胀退去后取出,用水冲洗干净即可。

技术指标：

| 项目 | 外观 | PH值 | 密度 | 闪点 | 脱漆效率 | 腐蚀率 (g/m².h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 淡蓝色透明 液体 | 1--3 | 1.05 | 无 | 3分钟内膨胀、 漆层脱除落率大于98% | 小于1.0 |

注意事项：使用时注意室内通风

包装规格：3kg、4kg塑料桶。

贮存期限：贮存于阴凉、干燥处，有效期2年

反渗透膜用药剂系列

反渗透膜分离过程目前已经普遍用于电力、制药、纯水、电子、钢铁及食品等行业中，其主要是通过压力差脱除水或溶液中的盐类和低分子物，为了防止这些盐类在膜表面形成污垢，需要添加阻垢剂，当表面已有垢生成，需用膜清洗剂去除，而长时间不用的膜需要用保护剂对其进行保护防止干裂。

LX-MV1反渗透膜阻垢剂

主要成分：有机膦羧酸，聚合物

适用范围：用于醋酸纤维素膜、复合膜等各类反渗透膜设备的保护，防止膜材料在运行期间结垢影响膜通量，延长了膜的清洗频率。尤其适用于矿化度高，硬度大的水质。

特    点：化学稳定性好，耐酸碱和氧化剂。能阻止水中的成垢盐类形成水垢。该产品用量少，可防止膜通量减少，不损伤和污染膜，不用调pH值，对膜不形成二次污染，水稳性好。

用法用量：使用前先用去离子水或软化水配制成水溶液，用计量泵连续加入原水中，保持浓度在3-5ppm。

技术指标：

| 外观 | PH值 | 密度（g/cm3） | 水溶解性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无色液体 | ＜2.0 | ＞1. 30 | 良好 |

安全事项：无腐蚀，无特殊要求。

储    存：贮存于阴凉、干燥处。

包装规格：25Kg塑料桶

贮存期限：2年

LX-MC2膜清洗剂

主要成分：有机酸，添加剂

适用范围：用于醋酸纤维素膜、复合膜等各类反渗透膜的清洗除垢，可去除附着在膜表面的碳酸盐及金属氧化物垢类。

特    点：通过与碳酸盐及金属氧化物的化学反应达到清除效果。该产品用量少，效果明显，使用后迅速恢复膜通量，不损伤膜，不产生二次污染。

技术指标：

| 项目 | 外观 | 闪点 | 水溶解性 | 溶液酸碱性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 白色固体 | 无 | 良好 | 酸性 |

使用方法：清洗前先用去离子水加入本品配制成PH=3~4的水溶液，加入到膜设备中循环清洗。

安全事项：无腐蚀，无特殊要求。

储    存：贮存于阴凉、干燥处。

包装规格：25公斤纸箱

贮存期限：2年

LX-MA10膜清洗剂

主要成分：碱性盐、表面活性剂。

适用范围：用于醋酸纤维素膜、复合膜等各类反渗透膜的清洗，可清除无机胶体及微生物垢类。

特    点：该产品适用范围广，对膜上的各种垢类去除效果明显，迅速恢复膜通量，不损伤膜，不产生二次污染。

技术指标：

| 项目 | 外观 | 闪点 | 水溶解性 | 溶液酸碱性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 白色粉末 | 无 | 好 | 碱性 |

使用方法：清洗前先用去离子水加入本品配制成5％的水溶液，加入到膜设备中循环清洗。

注意事项：勿食、小心勿溅入眼中，操作使用时必须戴手套。

储    存：贮存于阴凉、干燥处。

包装规格： 25公斤纸箱

贮存期限：2年

LX-MVF反渗透膜保护剂

用    途：用于反渗透膜设备的保护，防止膜材料在生产、停运期间被氧化以及受微生物的侵害，可去除附着在膜表面的微生物。

特　　点：通过去除水中的氧化性物质（如溶解氧、游离氧）及抑制微生物的生长对反渗透膜在停运期间起保护作用。该产品用量少，可防止膜通量减少，不损伤膜，对膜不形成二次污染。

用法用量：清洗前先用去离子水配制成10%（W/V）的水溶液，待反渗透设备停运后，排出系统残余水，加入膜保护剂循环2-3小时。

技术指标：

| 外观 | 密度（g/cm3） | 水溶解性 | 溶液酸碱性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无色液体 | ＞1.10 | 良好 | 中性 |

安全事项：无腐蚀，无特殊要求。

储    存：贮存于阴凉、干燥处。

包装规格：25公斤塑料桶

有 效 期：2年

水处理药剂系列

中央空调及工业循环水系统所需要添加的水处理药剂，缓蚀阻垢剂具有阻止水中的致垢盐类在金属表面沉积、增加致垢盐类在水中的溶解度的功能。水中的微生物生长繁殖回引起金属的微生物腐蚀、穿孔、粘泥增多，可降低换热效率，影响生产，杀菌灭藻剂按照其杀生机制可分为氧化型和非氧化型两大类。

LX-W053适用于敞开式循环水系统，中低硬度

LX-W054适用于密闭式循环水系统

LX-W055适用于敞开式循环水系统，中高硬度

LX-W056用在循环水系统的粘泥剥离

LX-W057与LX-W058用在各循环水中，二者交替使用

LXK-   用在通风系统托水盘的杀菌

名称：冷却水缓蚀阻垢剂

型号：LX—W053

组    成：聚合物，有机膦类，无机盐

用    途：防止金属腐蚀及设备表面结垢。适用于大中型敞开式循环冷却水系统、中央空调系统以及其它敞开式冷却水系统。广泛用于炼油、化工、化肥、钢铁及宾馆等行业的循环冷却水系统。该产品热稳定性好、不需调节pH值，适用于中低硬度水质。其工作侧重点在分散、阻垢上。

特    点：通过聚合物、有机盐类、无机盐的协同作用达到最佳的缓蚀阻垢效果，适用范围广。

用法用量：一般用量为60~80mg/L，用加药泵连续加入系统效果最佳。

技术指标：

| 外观 | pH值 | 密度 | 总磷（以PO43-计％） | 固含量（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淡黄色液体 | ≥1.2 | ≥1.10 | ≥8.0 | ≥25.0 |

安全事项：避免与皮肤直接接触。勿与碱性物质混合，用后盖紧。

包装规格：25公斤塑料桶

储    存：贮存于阴凉、干燥处

储存期限：  2年

名称：冷冻水缓蚀阻垢剂

型号：LX—W054

组    成：有机膦酸盐，无机盐，高分子聚合物

用    途：适用于封闭式循环水系统、冷冻水及热水循环系统设备的缓蚀与阻垢。

特    点：该产品通过在金属表面形成保护层而起缓蚀作用。通过与水中的钙、镁等离子螯合而达到结垢作用。不含重金属离子，热稳定性好。常用于软水和中度硬度水质的缓蚀阻垢。

用法用量：用作缓蚀剂时一般保持浓度在2000mg/L，在配液槽中加入计量的水和计量的本品搅拌均匀,注入系统，转入正常运行即可。特殊情况的具体用法与换热系统的操作条件（如pH值、温度）和设备材质有关。

技术指标：

| 项目 | 外观 | pH值 | 密度（g/cm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 无色或浅黄色液体 | ＞13 | ＞1.10 |

安全事项：避免与皮肤直接接触。勿与碱性物质混合，用后盖紧。

包装规格：25公斤塑料桶包装

储    存：贮存于阴凉、干燥处

储存期限：  2年

名称：粘泥剥离剂

型号：LX-W056

主要成分：有机共聚物、渗透剂

适用范围：主要用于工业循环冷却水系统、冷冻水系统，在清洗除垢步骤之前加入此药剂以清洗和剥离运行过程中生成的生物粘泥。

特    点：本品化学稳定性高，有很强的渗透、分散和剥离能力，具有作用效率高、水溶性好、使用方便、安全可靠、适用PH值范围宽等特点。

使用方法：1..用量：150~200ppm。

2.将本品按每立方米水投加150~200克的用量，一次性加入到待清洗水系统中，循环24~48小时，加大排污，将被清洗的粘泥尽量排出。

技术指标：

| 外观 | pH值 | 比重 | 固含量（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 淡黄色液体 | 6-8 | ＞1.0 | ≥25 |

安全事项：避免与皮肤直接接触，切勿溅入眼中。操作时请戴防护面罩和橡胶手套，若溅落在皮肤或眼中，立即用大量清水冲洗。

包    装：25L塑料桶

储存期限：2年

名称：杀菌灭藻剂

型号：LX-W057

主要成分：有机季胺盐

适用范围：适用于大中型敞开式循环水系统，作为杀菌灭藻及生物粘泥剥离剂，对循环水中的细菌、真菌及藻类有着较高的杀灭和控制能力。

特    点：高效广谱，性能稳定，在循环水中保持时间长。

使用方法：1.用量：一般浓度保持在50~100mg/L,

2.间歇式加入循环水系统中，根据气候和环境情况7~15天投加一次。

技术指标：

| 外观 | pH值 | 密度（g/cm3） | 有效含量（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 淡黄色液体 | 6-8 | ＞1.0 | ≥30.0 |

安全事项：避免与皮肤直接接触，切勿溅入眼中。若溅落在皮肤或眼中，立即用大量清水冲洗。

包装规格：25公斤塑料桶

贮存期限：2年

名称：杀菌灭藻剂

型号：LX-W058

主要成分：异噻唑啉酮及其衍生物

适用范围：适用于大中型敞开式循环冷却水系统及工艺用水系统中，起杀菌灭藻作用。广泛用于炼油、化工、冶金、纺织、油田、宾馆等行业。

特    点：该产品是国内外最新一代非氧化性广谱杀菌灭藻剂，能极其有效地抑制循环冷却水系统中细菌、真菌和藻类的生长以及生物粘泥的沉积。同时，可杀灭已附着在设备表面的各种微生物。水溶性好，能和大多数缓蚀阻垢剂复合使用。

使用方法：1.用量：使用浓度在50~100 mg/L。

2.间歇式加入循环水系统中，最佳用量根据气候变化，一般1~2周加入一次，

技术指标：

| 外观 | pH值 | 密度（g/cm3） | 有效含量（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色透明液体 | ＜5 | ≥1.05 | ≥1.5 |

安全事项：1.对皮肤损伤厉害，如果溅在身体上立即用大量清水冲洗。

2.不能用于饮用水和生活用水系统。

包装规格：25公斤塑料桶

贮存期限：2年

空调通风杀菌类

名称：杀菌灭藻片

型号：LXK-

LXK-- 杀菌灭藻片

本品是针对空调风机盘管冷凝水托盘菌藻滋生而开发的杀菌灭藻片剂，能够有效杀灭冷凝水托盘内滋生的菌藻并防止其再生，消除托盘排水管堵塞现象，改善室内空气质量。卫生部《消毒技术规范》第四部分疫源地消毒技术规范中，明确指出二氯异氰尿酸钠与过氧乙酸、二氧化氯、次氯酸钠等同为高效消毒剂。

主要成分：二氯异氰尿酸钠、羧甲基纤维素、食用香精等。

用    途：空调风机盘管冷凝水托盘抑制菌藻滋生、杀菌灭藻、净化空气等。

特　　点：缓慢溶解于冷凝水中，抑制菌藻滋生，操作简便。本品高效、低毒、广谱、对设备无腐蚀。

使用方法：放入风机盘管冷凝水托盘内即可，定期补加。

用    量：每台风机盘管托盘投加1片/月。

安全事项：误口服，防晒、防雨。

包装规格：  100片/袋（20克±1克）。

储存期限：  2年。

电子清洗剂系列

电子电气设备（程控设备、高压配电柜，电机等）在长期使用过程中，由于环境和静电吸附等原因，容易在表面积累灰尘、油污等，由于这些污垢的影响，电气设备的正常运行存在隐患。处理方法之一就是对电气设备进行清洗和保护。

LX-C033精密电子机械设备、程控交换机清洗剂

使用范围：

用于各种电子设备的印刷电路板、控制系统、继电器、机械手、通讯设施、程控设施、

检测仪器、精密机械的除油污、除尘处理和日常清洗。在机械电子、电讯、电子工程、办公设施等领域有广泛的用途。本品是用于电子、精密机械设备的清洗剂，因企业用机器人、数控、程控设备和其它自动设备的控制系统极易被污染、且很难维修，使用此清洗剂将方便、可靠、完美的帮助您提高设备的安全、工艺性能，在国内外处于领先地位。

特   点：

耐电压25KV； 强渗透性，能去除污物和含油的沉积物；对金属、橡胶塑

料、 绝缘漆等都很安全、无腐蚀；可在设备运行状态使用；干燥快、不凝水；可完全挥发、不留残迹。

使用方法：清洗时，用压缩空气将尘土等污物吹掉，再用溶剂清洗。

包装规格：20L/桶，500ml自喷灌

保 质 期：三年

LX-C034电气、机械设备清洗剂

主要成分：有机复合溶剂

使用范围：

1.电气设备：用于电动机、发电机、配电开关柜、变电设备、配电室设备、大型电磁阀门、切换开关、自控开关、各种电动工具等设备的清洗。

2.机械设备：用于机械设备及各种零部件的除油污、脱脂处理，如油压机械的汽缸，各种过滤器、齿轮箱、轴承、铁链机构，精密加工的焊接面及砂轮皮带的打磨面的机械设备和零部件的清洗本品。可清洗正在运行的电气设备。

使用方法：1.电机：将电源断电后，用喷枪接0.4-0.6MPa的压缩空气，将铁粉、尘土、线头等杂物吹除，然后用喷枪吸入清洗溶剂进行喷洗，洗净后再用空气充分干燥。必要时请向轴承部位加注润滑油。

2.小型电机：可不用拆开电机，直接浸泡于溶剂中，数分钟后捞出，用压缩空气吹干。由于润滑油和轴承油也北同时洗掉，请注润滑油等。

3.电气设备和机械设备：用压缩空气将尘土、铁粉等污物吹掉，再用溶剂清洗。

4.机械零部件：将拆卸下来的零部件浸泡于溶剂中片刻，然后擦干或用压缩空气吹干。

注意事项：1.直流以及高压电机，异常发热或污垢极严重的电气设备，必须断电清洗，然后充分干燥。

2.因溶剂具有溶剂气味，使用环境因通风换气良好。

3.溶剂会使某些不耐油的橡胶、塑料溶胀或变形，因此，不要将其浸泡于溶剂中。

4.请不要使用于电子计算机、电机程控装置、数据处理设备等精密电子装置和设备。

5.使用时请远离火源。

6.使用压缩空气应不含水汽或经过干燥处理。

包装规格：20L/桶，

保 质 期：三年