项 目; W-300-081G; W-300-101G; W-300-132G. 涂料供给方法; 重力. 涂料喷嘴口径; φmm.; 0.8; 1.0; 1.3. 喷涂空气圧力 MPa｛kgf/cm2｝; 0.24｛2.5｝. 枪帽内压力 MPa｛kgf/cm2｝; -; -; -. 空气使用量; L/min.; 80; 145; 225. 涂料喷出量; mL/min.; 60; 100; 160. 喷幅; mm.; 100; 130; 175. 高微粒化; ●. 通用微粒化; ●; ●. 适用空枪帽的型号; E1; K1; H2. 所用空压机; kW.; 0.4～0.75; 0.4～0.75; 0.75～1.5. 重量; g.; 320. 用途; 轻工业?爱好用; 汽车修补喷涂、木工?家具喷涂、金属喷涂、塑料喷涂用.

●; 喷涂距离为250mm。. ●; 涂料粘度为20秒/NK-2。. ●; 涂料接头为G 1/4（内）空气接头为G 1/4。.