TB1102液态垫圈

TB1102液态垫圈与固态垫圈相比，液态垫圈基于完全不同的概念和防漏原理，只需在组装前将该液体涂布于机器法兰等需要连接和密封的部位，即可达到防漏的目的，并且可以提高防漏性能、延长其寿命及降低成本。

TB1102液态垫圈胶粘剂相关技术参数：

1、颜色：黄色粘稠液体

2、主要成分：改性醇酸树脂

3、粘度：6.9Pas

4、比重（25℃）：1.33

5、不挥发成分：79%

6、干燥后的状态：不干性

7、稀释溶液：2801溶剂

8、填充性：普通

9、拆卸性：困难

10、使用温度：-40~150℃

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TB1102液态垫圈胶粘剂相关包赚规格：

规格：200G、1KG

TB1102液态垫圈胶粘剂主要特点和用途：

1、溶剂型

2、具有良好的耐汽油性。

3、具有良好的耐水、耐油性。

与固态垫圈相比，液态垫圈基于完全不同的概念和防漏原理，只需在组装前将该液体涂布于机器法兰等需要连接和密封的部位，即可达到防漏的目的，并且可以提高防漏性能、延长其寿命及降低成本。

主要特点和用途

●溶剂型

●具有良好的耐汽油性。

●具有良好的耐水、耐油性。

相关技术参数

●    颜色：黄色粘稠液体

●    主要成分：改性醇酸树脂

●    粘度：6.9Pa·s

●    比重（25℃）：1.33

●    不挥发成分：79%

●    干燥后的状态：不干性

●    稀释溶液：2801溶剂

●    填充性：普通

●    拆卸性：困难

●    使用温度：-40~150℃

●    规格：200g、1kg

我公司作为日本三键化工在中国大陆最大的专业代理营销商，代理供应日本三键化工ThreeBond各种型号胶粘剂，如：

TB1100系列液态垫圈：TB1110B，TB1110D，TB1121等；

TB1200系列硅系液态垫圈及密封胶、电子硅胶：TB1215，TB1217H等；

TB1300系列厌氧性强力密封剂：TB1305，TB1360，TB1375等；

TB1400系列螺丝防松动、防漏剂：TB1401，TB1401B，TB1401C等；

TB1500系列工业用胶粘剂：TB1521，TB1530，TB1530B，TB1530C，TB1530D，TB1549B，TB1555C，TB1555D等；

TB1600系列加热加压膜状粘接剂：TB1630，TB1651，TB1655；

TB1700系列瞬干胶：TB1745，TB1783等；

TB7700系列GoldLabe瞬干胶；

TB1800系列防锈、润滑剂及喷雾式防锈剂；

TB1900系列二硫化钼系防烧结剂、润滑剂；

TB2000系列二液型环氧配合树脂本剂；

TB2100系列二液型环氧配合树脂硬化剂；

TB2080系列二液型环氧配合树脂（本剂硬化剂套装）；

TB2200系列一液型环氧配合树脂：TB2219C，TB2224，TB2230，TB2236，TB2239等；

TB2300系列THREELOCK、SEALOCK螺纹件预涂加工（螺纹零件的防漏、防松动）；

TB2700系列工业用零件清洗剂；

TB2800系列专用稀释剂；

TB2900系列电子零部件保护剂、除尘剂；

TB3000/TB3100系列紫外线硬化树脂：TB3027D，TB3033，TB3052，TB3057，TB3124，TB3164等；

TB3300系列导电性树脂材料：TB3301，TB3301F，TB3302B，TB3373C等；

TB3900系列构造用粘接剂、含浸密封剂、高剥离强度二液型弹性粘结剂；

TB4000/TB4100/TB4200/TB4300系列各种管道用密封剂、嵌缝剂；

TB4500系列密封带；

TB5200系列硅胶密封剂及底涂剂；

汽车后市场系列等。

上述产品在国内市场具有极大的价格优势，欢迎各公司来电垂询！！