产品简介：
 PF系列反于破碎抗压强度320MPa以下的各类矿石、岩石：如玄武岩、花岗岩、河卵石等物料的中、细碎作业。
工作原理：
 电机通过驱动三角带和皮带轮带动转子作高速旋转，物料受到板锤、反击板的撞击而破碎，破碎后的物料经排料口排出。
性能特点：
1、结构合理，调整方便，运行稳定可靠。
2、破碎比大，破碎效率高。
3、使用Cr26耐磨材料，抗冲击、耐磨损、能耗低。
4、出料粒形好，针片状同比下降8%以上。
5、机体采用多层多道焊接，经消除内应力处理，强度更强。
6、国标材料，精密机加工及装配工艺，质量更可靠。
7、液压开启，检修维护方便。
产品用途：
 广泛应用于交通、矿山、建材、化工、冶金、陶瓷、水电工程、基础建设等对骨料粒形要求标准更高的领域。

技术参数:

| 规格型号 | 进料口尺寸（mm） | 最大进料粒度（mm） | 转子规格 （mm） | 处理能力（t/h） | 电机功率（kw） | 外形尺寸 （mm） | 重量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF1007 | 400×730 | ≤70 | Φ1000×700 | 37-45 | 55-75 | 2400×1558×2136 | 8.9 |
| PF1010 | 590×1040 | ≤100 | Φ1000×1050 | 50-90 | 75-90 | 2703×2033×2136 | 12.8 |
| PF1210 | 755×1040 | ≤120 | Φ1250×1050 | 60-130 | 110-132 | 3545×2352×2640 | 13.8 |
| PF1214 | 755×1040 | ≤140 | Φ1250×1400 | 70-180 | 132-160 | 3545×2462×2640 | 18.6 |
| PF1315 | 855×1600 | ≤160 | Φ1320×1500 | 90-250 | 180-220 | 3591×3068×2975 | 28.3 |
| PF1320 | 855×2100 | ≤180 | Φ1320×2000 | 120-350 | 280-315 | 3591×3568×2975 | 36.5 |
| PF1515 | 900×1600 | ≤200 | Φ1500×1500 | 220-280 | 280-315 | 3791×3068×3270 | 41.8 |