- 硬密封偏心半球阀概述：
潍高阀门利用偏心阀体，偏心球体和阀座，阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心，关闭过程中越关越紧，完全达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座完全脱离，消除了密封圈的磨损，克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题，非金属弹性材料被嵌入金属座中，阀座金属面受到良好的保护。硬密封偏心半球阀特别适用于钢铁业，铝业，纤维，微小固体颗粒，纸浆，煤灰，石油气等介质。

- 主要材料

| 序号 | 名称 | 代号 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WCB | 304 CF8 | 316 CF8M |
| 1 | 阀体 |  | WCB ZG230-450 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 下端盖 |  | Q235-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 下固定轴调节螺栓 |  | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 5 | 六角螺母 | GB/T6710-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 6 | 下垫片 |  | 不锈钢柔性石墨；PTFE；316夹柔性石墨 |  |  |
| 7 | 下轴承 |  | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 下固定轴 |  | 2Cr13 | 304 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 球体 |  | ZG2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 阀座压圈 |  | Q225-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 11 | 阀座 |  | Q225-A | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 12 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 13 | 阀座垫片 |  | 不锈钢柔性石墨 | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 14 | 阀杆 |  | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 15 | 上轴承 |  | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 16 | 对开圆环 |  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 17 | 定位圈 |  | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 18 | 填料 |  | 柔性石墨 | 柔性石墨；PTFE | 柔性石墨；PTFE |
| 19 | 六角螺塞垫片 |  | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti |
| 20 | 六角螺塞 |  | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 21 | 六角螺塞 |  | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 22 | 支架 |  | WCB ZG230-450 | WCB；304 | WCB；304 |
| 23 | 双头螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 24 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 25 | 填料压套 |  | 1Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 |
| 26 | 填料压板 |  | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 27 | 双头螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 28 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni | 0Cr18Ni |
| 29 | 六角螺栓 | GB/T5783-200 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 30 | 驱动装置 |  |  |  |  |
| 31 | 六角螺塞垫片 |  | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti |
| 32 | 六角螺塞 |  | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti |

- 性能范围

| 材料性能 | 材料代号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 |
|  | ZG230 | 0Cr18Ni9（CF8） | 1Cr18Ni12Mo2Ti （CF8M） | 00Cr18Ni10 （CF3） | 00Cr17Ni14Mo2 （CF3M） | ZG7Cr18Ni9T （F347） |
| 适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 硝酸类 | 醋酸类 | 强氧化介质 | 尿素等腐蚀介质 | 硝酸类 |
| 测试范围Mpa |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 公称压力 | 壳体压力试验 | 密封测试 | 上密封测试 | 低压密封测试 | 探伤测试 |
| 试验介质 |  | 水 Mpa | 水 Mpa | 水 Mpa | 气 Mpa | GB/T6440-1992 |
| 时间 | （S） | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 |  |
| 压力测试 | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 |  |  |
|  | 1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 |  |  |
|  | 2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |

- 主要连接尺寸

| 公称压力 PN/Mpa | 公称通径 DN/mm | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | K | d | f | C | Z-￠d | H |
| 1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-￠18 |  |
|  | 50 | 178 | 165 | 125 | 100 |  |  |  |  |
|  | 65 | 190 | 185 | 145 | 120 |  | 18 |  | 280 |
|  | 80 | 203 | 200 | 160 | 135 |  | 20 | 8-￠18 | 320 |
|  | 100 | 229 | 220 | 180 | 155 |  |  |  | 370 |
|  | 125 | 254 | 250 | 210 | 185 |  | 22 |  | 430 |
|  | 150 | 267 | 285 | 240 | 210 |  | 24 | 8-￠23 | 510 |
|  | 200 | 292 | 340 | 295 | 265 |  | 26 | 12￠-23 | 600 |
|  | 250 | 330 | 405 | 355 | 320 |  | 30 | 12-￠26 | 690 |
|  | 300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 |  |  | 760 |
|  | 350 | 572 | 520 | 470 | 435 |  | 34 | 16-￠26 | 830 |
|  | 400 | 610 | 580 | 525 | 485 |  | 36 | 16-￠30 | 925 |
|  | 450 | 660 | 640 | 585 | 545 |  | 40 | 20-￠30 | 1025 |
|  | 500 | 700 | 715 | 650 | 608 |  | 44 | 20-￠34 | 1120 |
|  | 600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-￠36 | 1210 |
| EQ340H EQ340Y-10 C （WCB/304/316） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力 PN/Mpa | 公称通径 DN/mm | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L | D | K | d | f | C | Z-￠d | H |
| 1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-￠18 |  |
|  | 50 | 178 | 165 | 125 | 100 |  |  |  |  |
|  | 65 | 190 | 185 | 145 | 120 |  | 18 |  | 280 |
|  | 80 | 203 | 200 | 160 | 135 |  | 20 | 8-￠18 | 320 |
|  | 100 | 229 | 220 | 180 | 155 |  |  |  | 370 |
|  | 125 | 254 | 250 | 210 | 185 |  | 22 |  | 430 |
|  | 150 | 267 | 285 | 240 | 210 |  | 24 | 8-￠23 | 510 |
|  | 200 | 292 | 340 | 295 | 265 |  | 26 | 12￠-23 | 600 |
|  | 250 | 330 | 405 | 355 | 320 |  | 30 | 12-￠26 | 690 |
|  | 300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 |  |  | 760 |
|  | 350 | 572 | 520 | 470 | 435 |  | 34 | 16-￠26 | 830 |
|  | 400 | 610 | 580 | 525 | 485 |  | 36 | 16-￠30 | 925 |
|  | 450 | 660 | 640 | 585 | 545 |  | 40 | 20-￠30 | 1025 |
|  | 500 | 700 | 715 | 650 | 608 |  | 44 | 20-￠34 | 1120 |
|  | 600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-￠36 | 1210 |