- 锻钢法兰闸阀概述：

- 产品引用标准：
设计与制造：API 600
结构长度：ANSI B 16.10
压力温度等级：ANSI B 16.34
试验与检验：API 598

- 产品用途：
锻钢法兰闸阀适用于ANSI Class 150～2500，工作温度＜600℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

- 产品结构特点：
1.产品设计制造按API标准，密封可靠，性能优良、能与进口设备配套使用。
2.600Lb以上闸板与阀座密封采用司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好、使用寿命长
3.阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
4.采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。
5.阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
6.1500LB、2500LB中腔采用压力自紧式密封结构。密封性能随内压升高而升高，可靠性高。
7.倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠，填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行。

- 主要零件的材料说明：

| 阀体 | WCB |  | WC1 | WC6 | WC9 |  |  | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M ZGCr18Ni9Ti | CF3 | CF3M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀盖 | WCB |  | 12Cr1MoV WC1 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC9 |  |  | 12Cr1MoV ZGCr5Mo | 304 CF8 | 316 CF8M | CF3 | CF3M |
| 支架 | WCB |  | WCB | WCB | WCB |  |  | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 闸板 | WCB |  | WC1 | WC6 | WC9 |  |  | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 阀杆 | 2Cr13 |  | 25Cr2MoV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀座 | 25 |  | 304 | 304 |  | 304 | 304 |  | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 密封环 | 包覆垫、增强柔性石墨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填料 | 增强柔性石墨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀杆螺母 |  | ZCuA110Fe3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 法兰标准符合API 602，MSS-SP-118（可采用标准）和ANSI B16.34、B35352。检验与测试按API598，标志按MSS-Sp-25。

- 采用以下结构

- 全径或缩径
结构长度按ANSI B16.10
法兰尺寸按ANSI B16.5
压力自紧式阀盖
明杆支架型（OS&Y）
自定心压板压套式
整体上密封座
整体阀体法兰
对焊接端符合ASME B16.25
RTJ阀体阀盖连接形式
螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖，螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧密封阀盖

- 锻钢法兰端闸阀 150Lb-600Lb标准材质明细表

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 闸板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 阀杆 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | 圆柱销 | A276 420 |  | A276 304 |  |
| 9 | 填料压套 | A276 410 |  | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料压板 | A105 |  | A182 F304 |  |
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276 420 |  |  |  |
| 14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 16 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 17 | 润滑垫片 | A273 431 |  |  |  |
| 18 | 填料 | 柔性石墨 |  | PTFE |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | -29°C～425°C | -29°C～550°C | -29°C～200°C |  |

- 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢；

- 尺寸（mm)和重量（Kg）

| NPS |  |  | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(RF) L1(BW) | 150Lb |  | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 |
|  | 300Lb |  | 145 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 |
|  | 600Lb |  | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 |
| H（开） | 150,300Lb |  | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 |
|  | 600Lb |  | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 |
| W |  |  | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 |
| 重量 | 150 | RTJ | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
|  |  | BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 |
|  | 300 | RTJ | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 |
|  |  | BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 |
|  | 600 | RTJ | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 18.3 |
|  |  | BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |

- 锻钢法兰端闸阀 900Lb-1500Lb标准材质明细表

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 闸板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 阀杆 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | 圆柱销 | A276 420 |  | A276 304 |  |
| 9 | 填料压套 | A276 410 |  | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料压板 | A105 |  | A182 F304 |  |
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276 420 |  |  |  |
| 14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 16 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 17 | 润滑垫片 | A273 431 |  |  |  |
| 18 | 填料 | 柔性石墨 |  | PTFE |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | -29°C～425°C | -29°C～550°C | -29°C～200°C |  |

- 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢；

- 尺寸（mm)和重量（Kg）

| NPS |  | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(RTJ) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
| L1(BW) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| H（开） |  | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 |
| W |  | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| 重量 | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
|  | BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 |