施工方案

第一章 工程概况

本工程由---------------------投资建设，------------------------承建 ，--------------监理，由------------------------公司承建泡沫混凝土墙体制作工程，工程量以------实际体积为结算单位。

第二章 施工部署

第一节  劳动力部署

根据工程的特点，经我公司工程部人员对施工现场进行踏堪，并仔细核对施工工程量，了解总承包方的施工工期，并结合工程的施工难易程度，针对本工程，经我公司研究决定安排如下劳动力进行施工，具体见下表：

劳动力安排及分工表

| 分项工程名称 | 工种 | 人数 | 到位时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫混凝土墙体 | 运输工 | 1 | 按总包方要求进场 |  |
|  | 搅拌工 | 1 | 按总包方要求进场 |  |
|  | 加料工 | 2 | 按总包方要求进场 |  |
|  | 发泡工 | 1 | 按总包方要求进场 |  |
|  | 项目经理 | 1 | 按总包方要求进场 |  |

第二节   施工机具部署

根据本工程的工程量及施工工期我公司将设备机具布置如下：

| 序号 | 设备或工具名称 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四代自动化机械 | 台 | 1 | 搅拌泡沫砼 |  |
| 2 | 泡沫剂料桶 | 个 | 5 | 发泡剂发泡 |  |
| 3 | 扫帚 | 把 | 6 | 清扫场地 |  |
| 4 | 铁锹 | 把 | 8 | 上料 |  |
| 5 | 水管 | 套 | 1 | 施工用水 |  |
| 6 | 上料管 | m | 70 | 上料 |  |
| 7 | 电缆电线工具配件 | 套 | 1 | 施工用 |  |

第三节    施工工期

根据总包方整体工期要求，经我方分析测定，该墙体工程计划工期为 ----天（不含雨天）。

第三章   泡沫砼产品介绍

第一节   泡沫砼形成

泡沫砼是用物理机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫，再将泡沫加入由水泥、水等制成的料浆中，经均匀混合，浇注成型、养护而成的新型保温、隔热材料。由于其含有大量的封闭孔隙，因而表现出良好的物理力学性能，即轻质、保温、隔热、隔音等功能。

第二节   泡沫砼的特点

一、 轻质

泡沫砼密度一般在240 — 250㎏ / m 3 范围内，根据设计等要求，可在施工现场通过调整水泥、发泡剂用量，可调整其密度，作建筑物的墙体使用，可大大减轻建筑物的自重，从而降低建筑物的结构与基础费用，经济效益显著。

二、热工性能优良

与传统的建筑材料相比，泡沫混凝土热导率较低，密度等级在 240— 250㎏ /m 3 之间的泡沫砼，热导率常在 0.09-0.13w/m.k 之间。不但具有较好的保温性能，而且隔热效果显著。

三  。  隔音效果优良

泡沫砼是多孔型材料，因此它是一种具有一定吸音能力的材料，吸音性能比砖墙大约高 5-10 倍。

四、具有良好的防火性能

泡沫砼是非燃性能的，它的热传导性能低，热迁移慢，从而能保护其他构件不受火灾的影响，在高温下也不产生有害气体，因而具有良好的防火性能。

五、吸水率低，表面不易开裂，施工工艺简单，整体性能好，具有一定的抗渗性能。

六、安全、环保、无毒、无污染。

第三节   泡沫的形成

泡沫是由细小空气泡组成的分散体系，气泡之间有细微的液体薄膜隔开。

由于液体的表面张力，液体表面有自动缩小的趋势，因而纯静液体经搅动后并不能产生大量泡沫。在纯静液体中，两个气泡相碰就会毫无阻碍地结合在一起，最后气泡全部破裂。但如果在液体中溶解一种能降低气 - 液界面张力的物质，使形成在组成上与其他液体有区别的，且有一定机械强度的临界层，那么在两个气泡相碰时，这种临界层便可作为“缓冲层”防止气泡破裂，泡沫济液体在强大的高压空气的吹动下，形成大量的表面涨力极强一个个的气泡。

第四节   泡沫砼结构

将已制得的泡沫加入到由水泥、水等组成的料浆中均匀搅拌后即成为泡沫砼混合料，泡沫的气泡就变为互相隔开的气泡。气泡的壁体是泡沫料浆的微粒和水构成，泡沫砼气孔形状与加气混凝土有所不同，不是形成椭球体，它在毛细管作用下多少要产生变形而变成多面体。混合料中的细孔分布得愈均匀、尺寸愈小，则泡沫砼强度愈高。

第五节   生产泡沫砼的原材料

泡沫混凝土的生产原材料包括泡沫剂、水泥和水等。

（ 1 ）泡沫剂

泡沫的质量以坚韧性，发泡倍数和泌水量等指标来鉴定；泡沫的坚韧性就是泡沫在空气中在规定时间内不致破坏的特性，常以泡沫在单位时间内的沉陷距来确定；发泡倍数是泡沫体积大于泡沫剂水溶液体积的倍数，泌水量是指泡沫破坏后所产生泡沫剂水溶液体积。当泡沫质量符合下列指标时，即可用于生产泡沫砼 : ① 1h 后泡沫的沉陷距不大于 10 ㎜ ; ② 1h 的泌水量不大于 80ml ③泡沫的倍数不小于 20 。

第四章 泡沫混凝土的生产

第一节 泡沫混凝土的生产工艺流程

泡沫混凝土的生产工艺流程如下：

施工工艺

水          搅拌      浆料      高压泵

水泥                                         高压输送浇注成型

水

发泡剂      稀释液                发泡

泡沫混凝土的生产过程包括泡沫制备、泡沫砼混合料制备、浇注成型、养护、检验。

基层清理 → 按设计要求支好模板 → 浇水湿润 → 生产泡沫砼 → 按施工顺序浇注成型 →养护 → 检验和成品保护

第二节 泡沫制备

泡沫制备采用专门的制备机（泡沫发生器）制备原理为物理方法，通过空气压缩机将发泡剂输入自动发泡系统制备成泡沫。

第三节 混合料制备

泡沫砼混合料制备机械根据工程需要选用，本工程选用我公司自行研制的第四代自动化泡沫混凝土专用机械。

将配合好的水泥和水等用发泡机搅拌均匀，然后与发泡剂在管道中混合并由高压泵输送至施工现场，浇注成型。

第四节 浇注成型

泡沫砼为粘稠的流体，其中含有大量的空气和吸附水。出料管不得在泡沫混凝土中来来往往，以免破坏气泡，待泡沫混凝土凝固后才能拆除模板。

第五节 养护

自然养护

第六节 检验与成品保护

泡沫砼浇筑完毕后应派专人负责监管，做好成品检验及保护工作。

第七节泡沫砼施工配合比及注意事项

一、注意事项

１、泡沫砼混合料搅拌要充分搅拌均匀，与发泡剂要混合均匀。

2、搅拌泡沫砼混合料时，必须严格控制水的用量。

3、施工用水必须采用自来水，严禁含酸性物质的水掺入发泡沫剂中，以免产生化学反应，影响发泡沫剂的发泡效果。

第五章 安全操作及文明施工

泡沫混凝土安全操作规程

1 、机 具

（ 1 ）泡沫混凝土施工所使用的机具

泡沫混凝土专用设备机具

泡沫混凝土发泡机、水管、水泵、铁锨、卷尺、线绳、水桶等。

（ 2 ）所有机具运至施工现场后，应由专业电工进行检测、调试、确定无故障后，方可进行施工。

（ 3 ）专用机具必须设置专用的配电箱，配电箱配置有如下规定：

① 配电箱内必须设置空气漏电开关，动作时间不得大于 0.1 秒，额定电流应与电动机功率相配。

② 配电箱内不得设置照明用插座，避免使用 380V 电压作照明用。

③ 每个配电箱必须设置接地、接零、保护装置。

④ 每个配电箱必须安装锁，不用时必须切断电源，并锁好配电箱门。

（ 4 ）施工用电览必须符合要求，必须架空，不得随意拖地，架空时不得使用金属作杆件 , 应采用三相五线制。

（ 5 ）空气压缩机购买时应按使用规格购买，不得使用大容量，大功率的空压机。

（6）空压机使用前应先运行，检查压力表，并按说明书要求调节好施工使用的压力。

（ 7 ）空压机连接接头应牢固可靠，不得松动。

（ 8 ）空压机使用过程中，每天应定期排放空气中过滤的水分。

（9）定期（一个月）对空压机进行保养。

（ 10 ）在使用过程中，泡沫出料口绝不允许对准工人，以免伤人。

2 、发泡剂

（ 1 ）操作工人在加发泡剂时应戴好橡胶手套，尽量做到不直接与皮肤接触。

（ 2 ）若由于不小心手或脚等部位沾污发泡剂时 , 应随即用清水冲洗。

（ 3 ）不允许发泡剂直接与眼睛接触。

（ 4 ） 若在施工过程中发泡剂的泡沫喷到工人头部时 , 应立即用清水冲洗。

3 、水泥

（ 1 ）投放水泥的操作工人应戴好防尘口罩，并经常更换。

（ 2 ）投放水泥的操作工人应由二人协助上料。

（ 3 ）有结块的水泥不得放入搅拌箱中，避免卡住搅拌机叶片，而造成电机负荷过大，烧坏电机。

4 、安全操作

（ 1 ）工人进入工地施工前，必须对工人进行安全技术交底、并签名，交底内容应齐全、完善、有针对性。

（ 2 ）进场工人应做好三级教育，并写好登记卡，注明受教育日期。。

（ 3 ）进场工人必须统一穿工作服，配好安全帽及工作雨鞋。

（ 4 ）使用升降机或塔吊，必须由总包方专业人员负责指挥。

（ 5 ）泡沫砼操作工人上、下楼梯时不得乘坐升降机或塔吊吊篮，施工前应委托总包方机修人员对升降机、塔吊的钢丝绳和防坠落装置仔细检查并及时更换。

第六章  成本分析

设备：

1、进口大机器日产量150-200方;

2、MY-18发泡机日产量100-150方;

3、MY-20发泡机日产量70-100方;