用途：适用于各种检验工作，精度测量用的基准平面，用于机床机械检测量基准，检查零件的尺寸精密或行为偏差，并作精密划线，在机械制造中也是不可缺少的基本工具。

材质：高强度铸铁HT200-300

工作面硬度为HB170-240，经过两次人工处理（人工退长600度-700度和自然时效2-3年）使用该产品的精密稳定，耐磨性能好。

规格：100X100-3000X6000（特殊规格根据需方图纸制作）

精度：按国家标准计量检定规程执行，分别为0、1、2、3四个等级

| 划线平板规格（长×宽）mm | 划线平板精度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
|  | 平面度公差（um） |  |  |
| 200×200 | 10 | 20 | 50 |
| 300×200 | 12 | 24 | 60 |
| 300×300 | 12 | 24 | 60 |
| 300×400 | 12 | 24 | 60 |
| 400×400 | 12 | 24 | 60 |
| 400×600 | 14 | 28 | 70 |
| 500×500 | 14 | 28 | 70 |
| 500×600 | 14 | 28 | 70 |
| 500×800 | 16 | 32 | 80 |
| 600×800 | 16 | 32 | 80 |
| 600×900 | 16 | 32 | 80 |
| 1000×750 | 18 | 36 | 90 |
| 1000×1000 | 20 | 39 | 96 |
| 1000×1200 | 20 | 40 | 100 |
| 1000×1500 | 24 | 48 | 120 |
| 1000×2000 | 26 | 52 | 130 |
| 1500×2000 | 28 | 56 | 140 |
| 1500×2500 | 32 | 64 | 152 |
| 1500×3000 |  | 70 | 174 |
| 2000×3000 |  | 74 | 184 |
| 2000×4000 |  |  | 219 |
| 2500×3000 |  |  | 186 |
| 2000×4500 |  |  | 237 |
| 2000×5000 |  |  | 255 |
| 2000×6000 |  |  | 292 |
| 3000×6000 |  |  | 308 |