郑州天纵电气设备有限公司

公司资料：

郑州天纵电气设备有限公司是一家集研发、生产、销售及技术服务于一体的综合性公司。多年以来，坚持以客户需求为导向，致力于不断提高产品的质量和完善的服务。我公司是目前国内主要的电热元件制造商之一。其中，电热元件包括硅钼棒和硅碳棒两种。郑州天纵电气设备有限公司的U型、W型、U型直角等形状受到客户一致好评，公司生产已达到标准化、规模化水平，60%出口至美国、欧洲、东南亚、中东，特别在美国市场广受欢迎。

郑州天纵电气设备有限公司真诚希望与各界朋友，携手共进，合作共赢！

硅木棒资料：

硅钼棒在高温氧化气氛下，表面生成一层石英保护层防止硅钼棒继续氧化。当元件温度大于1700℃时，石英保护层熔融，元件在氧化气氛下，继续使用，石英保护层重新生成。硅钼棒不宜在400-700℃范围内长期使用，否则元件会因低温的强烈氧化作用而粉化。

硅钼棒通常可使用的炉体温度为1300℃-1800℃，广泛应用于冶金、玻璃、陶瓷、磁性材料、耐火材料、晶体、电子元器件、窑炉制造等领域、是产品高温烧结时必备的理想发热元件。根据用户需求可制成棒状，U型、W型、U型直角等形状。

标准规格有：

1700: d x c: Φ3/6、Φ4/9、Φ6/12、Φ9/18、Φ12/24等多种规格

1800: d x c: Φ3/6、Φ4/9、Φ6/12、Φ9/18、Φ12/24等多种规格

| 型号 | 1700C |  |  |  |  | 1800C |  |  |  |  | 1900C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d/cmm | 3/6 | 4/9 | 6/12 | 9/18 | 12/24 | 3/6 | 4/9 | 6/12 | 9/18 | 12/24 | 3/6 | 6/12 |
| Le最长mm. | 350 | 450 | 1400 | 1400 | 1700 | 350 | 450 | 1400 | 1400 | 1700 | 320.0 | 360.0 |
| Lu最长mm | 300 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 320.0 | 360.0 |
| 标准间距Dmm | 25 | 25 | 40/50 | 60 | 80 | 25 | 25 | 40/50 | 60 | 80 | 25 | 40/50 |
| amm | 25 | 25 | 45 | 75 | 100 | 25 | 25 | 45 | 75 | 100 | 25 | 45 |

硅钼棒元件的安装：

硅钼棒元件在常温下脆性较大，高温时又有可塑性，所以U型棒最好是垂直悬挂安装，若需水平安装，请选用高温耐火材料支撑，把硅钼棒水平放置。元件圆锥部分一定要延伸到炉膛内，硅钼棒夹具不能一次拧的太紧，待元件升到高温时，再次拧紧，这样元件不易折断，（建议：请选取用我公司配备的专用夹具和导线），炉顶保温性能要好，一般炉顶温度不能超过300℃。夹头导线与元件接触电压应低于0.1V，为避免幅射热传到夹头，夹头下端和塞砖上面的距离不应小于50mm。φ6元件不能长期使用170A，φ9元件不能长期使用300A。

联系人：张俊朋

电话  ：0371-67826330

手机  ：13526790920

传真  ：0371-67826331