山东莱芜金德土工材料有限公司，位于全国土工材料生产基地--莱芜，是专业生产土工合成材料和防水卷材生产厂家，公司专业生产；土工膜（防水板），隧道复合防水板，复合土工膜，针刺无纺土工布，编织土工布，膨润土防水毯（GCL），塑料排水板（双面凹凸型，方块型），软式透水管（弹簧盲管），塑料盲沟（板），双（单）臂打孔波纹管，土工格栅（玻纤 钢塑 单双向），复合排水网，土工格室，隔音毡等产品。

我公司秉承“一诺千金，德行天下”宗旨，愿竭诚为海内外客户服务！

防水板又叫土工膜，防渗膜，抗穿刺膜。习惯上把厚度≥0.8毫米的土工膜叫防水板，按板材表面可分为；光板和柱点。规格型号范围；厚0.2-2.5毫米，幅宽；1-6m，分为复合型和均质（光板）型，材质有；LDPE,HDPE,EVA,ECB. 颜色有；黑色，乳白色，白色半透明，白色透明。主要功能是地铁、地下室和隧道.防空洞.涵洞防渗衬砌,公路铁路地基的防渗,卫生垃圾填埋场中配合土工布、膨润土防水毯等土工材料使用，防止液体的渗漏和气体的挥发，种植绿化工程抗穿刺，在岩石工程中的作用主要为防渗和隔离，但是同时也起到加强和防护的作用。它主要应用在：土石坝、堆石坝、砌石坝、混凝土坝、尾矿坝、污水库坝、渠道、蓄液池,养殖场化粪池，藕池，水产养殖，固废池等工程的防渗。

一；特性

强 度—— 同等克重规格下，各向拉伸强度均高于其它针刺无纺布。

抗紫外线光照——具有极高的抗紫外线能力。

耐极高温性能——耐高温达230℃，高温下仍保持结构完整及原有的物理性能。

渗透性及平面排水性——防水板较厚且是针刺成型的，具有良好的平面排水和垂直透水性，多年后仍能保持此性能。

耐蠕变性——耐蠕变性优于其它土工布，因此长效性好。它能耐土中常见化学物质的侵蚀以及耐汽油、柴油等的腐蚀。

延展性——一定应力下有很好的延伸率，使之能适应凹凸不平的不规则基面。

二；特点；

- 优良的柔韧性、防渗性、延伸率及耐磨性；2、具有较好的隔离性、抗穿刺性；3、无化学污染。4、耐酸碱及多种化学物质，尺寸稳定性好，粘结性好，便于施工。

三；质量指标；

|  | LDPE | HDPE（普通型） | HDPE（环保型） | EVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度（纵横）Mpa | >=14 | >=17 | >=25 | >=16 |
| 断裂伸长率（纵横）% | >=400 | >=450 | >=550 | >=550 |
| 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=80 | >=110 | >=60 |
| 水蒸气渗透系数 | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 |
| 适用范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ |
| 耐环境应力开裂F20.h |  |  | >=1500 |  |
| 200℃氧化诱导时间 |  |  | >=20 |  |

四；施工工艺流程；

1． 铺设前准备工作：

1.1地基处理:要求基体平整,,,,

1.2与膜接触面，

2． 铺设方法：

2.1 沿一定方向铺设，同时不要拉得太紧，应留有一定伸缩量，以适应基体变形。

2.2铺设时,要调整好每个单元走向,以便于两个单元的焊接。

2.3铺设好后,要用砂袋压住,以防风沙影响下一步边缘的焊接。

3. 焊接.接缝处理是施工关键程序,一般采用热焊接方法,PE膜相接的表面加热处理,使之表面熔化,然后通过压力,使之熔合成一体。

3.1对于铺设好的防水板,边缘接缝处要求不能有油污,水份,尘土等。

3.2 焊接前要调整好接缝处两幅边PE单膜,使之搭接一定的宽度,搭接宽度一般为6～8㎝且平整,无折皱。

3.3 使用专用焊接机进行焊接。公司负责施工/焊接

复合防水板；用聚酯涤纶短丝（长丝）土工布与防水板经热复合而形成的不透水材料。幅宽1-6米，隧道 地铁，涵洞专用防水板幅宽；1-3m，主要规格有；1.0mm/200g，1.2mm/300g，1.5mm/300g，1.5mm/350g，200g/1.0mm/200g，250g/1.5mm/250g。可按客户要求生产。复合形式有；吊带式，条式，全复合，两布复合，一布复合。它在工程中的主要作用；防水，防渗。抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高、延伸性能较好、变形模量大、耐酸碱、抗腐蚀、耐老化、防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用

复合土工膜又名防渗土工布，防水土工布，防渗膜（复合土工膜与土工膜作用相同）。它是在薄膜的一侧或两侧贴上土工布。规格有；克重200-1200克的一布一膜、二布一膜，两膜一布，三布两膜（常用的是一布一膜，两布一膜），宽度；1-6米。抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。能满足水利（人工湖）、市政、建筑、交通，地铁、隧道、养殖（藕池），水渠，鱼塘水产养殖。工程建设中的防渗，隔离，补强，防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。

一；质量指标；

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量(g/m2) |  | 400 | 500 | 600 |  | 700 | 800 | 900 | 1000 |  |
| 膜材厚度(mm) |  | 0.25-0.35 |  |  |  | 0.3-0.5 |  |  |  |  |
| 断裂强力(kN/m) |  | 5.0 | 7.5 |  | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |  |
| 断裂伸长率% |  | 30-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBR顶破强力(kN) |  | 1.1 | 1.5 |  | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |  |
| 撕破强力(kN) |  | 0.15 | 0.25 |  | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 |  |
| 剥离强度N/cm |  | >=6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐 静水 压 | 膜材厚度(mm) | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |
|  | 一布一膜Mpa | 0.4 | 0.5 |  | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |  |
|  | 两布一膜Mpa | 0.5 | 0.6 |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |  |

- 二；特点；

幅宽6m、（400g以上复合土工膜可四周甩边用于焊接）

抗穿刺强度高，摩擦系数大

耐老化性能好，适应环境温度范围大

优良的抗排水性能

适用于水利、藕池，水产养殖，人工湖，化工、建筑、交通、地铁、隧道、垃圾处理场等工程

三；施工方案；

土工布作为薄膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能，最好采用埋入法铺设。

施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设。不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，最后在所铺上用细砂或粘土铺一层10cm左右过渡层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽力避免石块直接砸在复合膜上，最好是边铺膜边进行保护层的施工。它要与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青（厚2mm）粘接，以防该处发生渗漏。

四.施工事项 ；

（1）使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm。广泛应用于水库防渗工程

（2）整修防渗系统应有：垫层、防渗层、过渡层、保护层组成。

（3）土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

（4）铺设时不要拉得太紧。我公司负责施工/焊接