1、印刷专用pc板：坚固、高度透明、美观、印刷性能佳，适用于特种印刷，头盔、标牌、铭板、防护罩等。

2、吸塑专用pc板：以聚碳酸酯（PC）耐力板为基材，经高温吸塑成型。公司引进国外先进设备和技术，专业热加工PC塑料板材，产品特点：重量轻、强度高、抗撞击、打不碎、防弹、防紫外线、采光性能好，不变色、室外全天候使用保质时间长。

3、折弯专用pc板：加工性能：单层PC板可用真空成型法及压力成型法加工多种造型的制件，双层PC板也可在常温下进行冷弯成型。可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形、半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的100倍，亦可热弯。

4、广告灯箱专用pc板：用途：广告灯箱、LED电子显示屏、照明等。
优点：
⑴隐蔽性比普通广告板好，背面的照明部分不会投影到广告面。
⑵适合任何光源，例如：LED，霓虹，黄金电极等等。
⑶重量轻，耐热，而且坚固。
⑷高耐候型会保证长久使用。
⑸易加工成型。
⑹环保。
⑺外观美丽。

5、阻燃级pc板：本系列产品表面光泽度好，耐热性好，能自熄，冲击性能优良，膨胀系数较小，尺寸稳定，电性能及耐化学品性能优良，耐疲劳强度好，符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范，UL94防火等级达到V0级、V2级、HB级，广泛用于电子元器件、电器外壳、开关面板、接线盒及充电器外壳，汽车仪器仪表及有阻燃要求的面板印刷等。

6、光学级pc片材、薄膜：此系列产品相对于普通pc板厚度更薄，透明度更高，种类更加丰富，除了用于建筑工程方面之外，更可以广泛的应用于电子电器、汽车制造、航天制造等特殊行业和精密电子生产行业，有效地填补了国内工程塑料行业的空白，光学级pc片厚度通常为1.5mm以下，针对不同的用途分为不同的级别，通用级pc用途最为广泛，其重量轻，透明度高，有效的节约了成本，提高了材料利用价值。

7、pc磨砂板：PC磨砂板的力学性能、电学性能、阻燃性能、抗紫外线能力等与通用型PC耐力板是一致的，不同的主要是外观形态和光学性能，通过自身表面凹凸形状，凹凸密度及大小使透过板材的光线产生散射、透射不同而达到似透非透、似见非见的模糊效果。广泛应用于LED显示屏、画框等领域。

8、抗紫外线级PC片材、PC板：PC板一面镀有抗紫外线（UV）涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。特点为高度透明，两面覆有透明保护膜，防辐射、抗老化能力强，防止材料变色发黄，常用来制作防护面罩、眼镜、户外标牌、指示牌等。

河南省誉耐实业有限公司

电  话：0371-23210775

传  真：0371-23210965

手  机：13101787658

联系人：王经理

Q  Q ：2664950879

网  站：www.yunaishiye.com

地  址：河南省开封市祥符区世纪大道东段路南祥符区