凯盟®

Vicom Passivation Series

凯盟钝化系列

不锈钢酸洗钝化液 （ID4008）

产品简介

不锈钢酸洗钝化液ID4008是我司在原酸洗钝化液基础上升级改良的一款新品种。特点是以环保有机酸氧化剂为主剂、添加高分子稀土成份、高效缓蚀剂和催化剂等复配而成。不含毒害卤素F化物，是一种新型环保高科技材料。

本品无色透明、气味清淡。广泛适用于SUS300系列奥氏体不锈钢（SUS303、304、316、316L等）等工件在成形、组装、焊接等过程中产生的铁锈、焊斑、油污、黑色和黄色氧化皮的清除并同时对不锈钢工件进行全面钝化，大大提高不锈钢工件的抗腐蚀性能。真正达到酸洗、钝化二合一的功效。

经过不锈钢酸洗钝化液ID4008处理过的不锈钢工件表面会产生得到漂亮的银白色钝化膜。该钝化膜致密、美观，抗蚀电位可提高700mV以上。是目前诸多出口日本及欧美市场钝化的最佳产品,绝对优于市场同行同类产品。

特性与优点

·  酸洗、钝化功用合二为一、工艺简单，便于使用
·  符合日本工业JIS标准，SUS304钝化后右通过NSS中性盐雾测试200小时不锈，钝化性能稳定
·  对操作环境无特殊要求，无需专用设备。可用于批量生产、投资成本低
·  不含盐酸，符合RoHS测试要求。产品绝对环保应用范围

·  本品除广泛应用于各类精密五金、半导体元件、装饰材料、汽车部件外，更有成功经验将本品应用成为国内知名核电设施不锈钢部件钝化指定供应商。通过日本检测机构严格检验认可，成熟应用于食品不锈钢部件的钝化处理

规格与认可

凯盟不锈钢酸洗钝化液ID4008符合以下规格

GB150-1998

ASTM-A 967

凯盟®

典型性质

凯盟不锈钢酸洗钝化液 ID4008          典型数据                    测试标准

使用方法
·  初次使用本品者请详读物质安全数据MSDS说明,无经验者在专业人士指引下使用,小批量试作合格再批量生产
·  SUS300系列奥氏体材料钝化时原源使用，若对SUS200系列双相不锈钢进行酸洗钝化处理时，请将本品与纯水按1：2的比例稀释后使用。
·  本品为常温使用，原色钝化时间一般为10~20min，若银白色处理一般最佳时间为15~30min。具体时间需依据待处理工件的表面状况的严重程度决定，至表面污垢完全清除，呈均匀银白色，形成致密钝化膜为止

相对密度（20℃）                       1.08                        比重计

外观                                无色透明液体                   目视

总酸度                                ＞800点                     滴定法

PH值                                   ＜3                       PH精密试纸

氧化还原电位                           ≥1000mV                      电位计

常规工艺流程
脱脂--漂水--酸洗钝化---二次流动清水漂洗--中和--漂水--烘干（晾干）--包装
注示：以上工艺流程可根据实际情况增减

槽液维护
在钝化过程中，由于钝化液中氧化剂不断消耗，钝化液的氧化/还原电位随之不断下降.为使不锈钢在钝化过程中一直处于钝化状态,必须往钝化槽补加新鲜的钝化液。ID4008的消耗量主要取决于不锈钢挟带损耗及处理工件的累积表面积，一般使用寿命为0.3–0.5Kg/m2不锈钢表面积。工作液经过长期使用,钝化性能变弱.无论如何补加,钝化质量检验都难以满足,这时应倒掉槽液更换.经常测量溶液的PH值是一种最简单有效控制钝化液质量的手段。

氧化/还原电位测试
氧化还原电位的测量是保证不锈钢钝化质量的有效工具.用以测量钝化液氧化/还原电位的工件电极是白金电极,参比电极饱和甘汞电极.发生于白金电极上的氧化/还原电位与参比电极之间的电位差可用高阻数字电压表测量。

凯盟®

钝化质量检查
·  硫酸铜滴定检验     
用8gCuS04+500mLH20+2～3mLH2S04溶液滴入样板表面，保持湿态，如6min内不出现铜的析出为合格。

·  盐雾测试

依据QQ-P-35B要求采用5%NaCL溶液连续喷雾测试，根据生锈的时间长短来鉴定钝化膜质量的好坏

健康与安全

根据资料显示,本产品在使用过程中应避免与皮肤和眼睛接触。如接触应及时用大量清水冲洗干净，严重者及时送医治疗。

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指引.除指定的用途外,本品不应用于其它用途.如需处理用过的产品,请注意保护环境.
注意事项

·    本品遇碱盐会产生聚合反应,应注意分开单独存放,勿混合使用。

·    在钝化性能要求较高的场合，建议纯净水中氯离子含量不得超过25PPM。

·    浸泡完毕后,务必将表面洗干净,否则残留的药液会对工件表面产生一定的副作用

·    清洗不锈钢表面后，所排出的酸水溶液，为了环保，请使用者将废水集合水池，然后用石灰、碳酸钠、氢氧化钠中和在PH值7~8时排放。

储藏与包装

·  本产品在储存、装卸时，参照SH/TO164进行。最高温度不应超过75℃；若长期储存，最高温度不应超过45℃。本产品易燃烧、易爆、无腐蚀性，安全、环保

·　25Kg/桶化工桶包装,按一般化学品运输