关键词：进口耐低温O型圈，进口耐低温密封圈

O型圈规格，O型圈规格表，O型圈规格标准：O型圈是一种截面为圆型的橡胶O型密封圈，因其截面为O型，故称其为O型圈。O型圈规格是：ID内径*CS线径。比如：8*2，那么此O型圈的内径ID是8，外径OD是12，线径CS是2（即截面直径）。但是国内也有以O型圈的外径*线径。我公司的O型圈规格有ID内径0.8至2000mm*CS线径0.5至15mm。

O型圈规格内径*线径（1.78-133.07*1.78MM）

O型圈规格内径*线径（1.24-247.32*2.62MM）

O型圈规格内径*线径（4.34-456.06*3.53MM）

O型圈规格内径*线径（10.46-557.61*5.33MM）

O型圈规格内径*线径（113.67-557.66*6.99MM）

O型圈规格内径*线径（24.4-144.4*3.1MM）

O型圈规格内径*线径（149.3-299.3*5.7MM）

O型圈规格内径*线径（149.5-399.5*8.4MM）

O型圈规格内径*线径（0.8-500*0.5-1MM）

O型圈规格内径*线径（1-2000*1-15MM）

平时人们只关注密封圈的材质耐高温多少度，因为密封圈一般是用机械密封上，一般都不用考虑极度低温的工作环境，只需要耐高温特性满足要求就可以了，但是有时候也是需要考虑耐低温的性能的，比如制冷设备，比较北方寒冷的天气情况下的室外密封等，耐低温比较好的材质主要有硅胶密封圈、氟硅胶密封圈、氟化丁晴橡胶（HNBR）密封圈，都可以耐低温-40度以上。

硅胶o型圈产品性能

1)硅胶o型圈具有无毒无味、较强的耐高温和耐低温（-60-250ºC）性能；

- 2)硅胶o型圈具有良好的耐臭氧老化、耐光老化和耐候老化性能；

3)硅胶o型圈优良的电绝缘性能；

4)硅胶o型圈具有特殊的高透气性；

5)硅胶o型圈耐油耐辐射、耐燃烧等性能；

6)硅胶o型圈硬度范围：邵氏40 -90度

氟硅橡胶又称γ-三氟丙基甲基聚硅氧烷，是硅橡胶经氟化处理所得，其一般性能兼具有氟橡胶及硅橡胶的优点；其耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳，氟硅胶密封圈一般使用温度为 -60~200 ℃，极限低温可达-82 ℃。

FVMQ氟硅胶密封圈在保持有机硅材料的耐热性，耐寒性，耐高电压性，耐气候老化等优异性能的基础上，由于含氟基团的引入，它又具有有机氟材料优异的耐氢类溶剂，耐油，耐酸碱性和更低的表面能性能