廊坊纳科新材料技术有限公司

3A分子筛

化学式：2/3K2O·1/3Na22O·AI2O3·2SiO2·.9/2H2O
硅铝比：SiO2/Al2O3≈2
有效孔径：约3A

3A分子筛主要用于吸附水，不吸附直径大于3A的任何分子，根据工业上的应用特点，我们生产的分子筛具有更快的吸附速度、更多的再生次数、更高的抗碎强度及抗污染能力，提高了分子筛的利用效率并延长了分子筛的使用寿命，是石油、化工行业中气液相深度干燥、精炼、聚合所必需的首选干燥剂。

应用：主要用于石油裂解气、烯炔、炼厂气、油田气的干燥，是化工、医药、中空玻璃等工业干燥剂。

技术指标：

| 指标 | 单位 | 球状 |  | 条状 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | mm | 2-3 | 3-5 | 2-3 | 3-5 |
| 静态水吸附 | ≥%wt | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 堆积密度 | ≥g/ml | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.7 |
| 抗压强度 | ≥N | 60 | 75 | 40 | 50 |
| 磨耗率 | ≤%wt | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 残余含水量 | ≤%wt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

再生：
1、脱除水份：视再生气的压力、温度、含水量而定。一般情况下，200～350℃干燥气体在0.3～0.5kg/cm2压力下，通过分子筛床层3～4小时，使出口温度到110～180℃，冷却。
2、脱有机物：用水蒸汽代替有机物，然后脱除水份。

储存：
室温，相对湿度不大于90%；不宜直接暴露于空气中；避免水、酸、碱。

包装：150KG/桶（55加仑 铁桶）。具体可依客户要求。                            保质期：最低2年。

注意：避免分子筛直接暴露于空气当中。

公司地址：河北省大城县东汪工业园                电话：+86-316-7701339