廊坊纳科新材料技术有限公司

5A分子筛

5A分子筛可吸附小于该孔径的任何分子，一般称为钙分子筛。它除具有3A，4A分子筛所具有的功效外，还可吸附C3—C4正构烷烃，氯乙烷，溴乙烷,丁醇等，可应用于正异构烃分离、变压吸附分离及水和二氧化碳的共吸附。基于5A分子筛的工业应用特点，我们生产的5A分子筛选择吸附性高、吸附速度快、特别适用于变压吸附，可适应各种大小的制氧、制氢、制二氧化碳等气体变压吸附装置，是变压吸附行业中的精品。

分子式：3/4CaO·1/4Na2O·AI2O3·2SiO2·.9/2H2O

硅铝比：SiO2/AI2O3≈2

有效孔径：约5A

应用：主要用于正异构烷烃的分离，氧氮分离，化工、石油天然气、氨分解气体和其他工业气体及液体的干燥和精制。

技术指标：

| 性能 | 单位 | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形状 |  | 条 |  | 球 |  |
| 直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
| 粒度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 堆积密度 | G/ml | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.70 |
| 磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.3 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 抗压强度 | N | ≥23/cm | ≥18/cm | ≥60/p | ≥90/p |
| 静态水吸附 | % | ≥20 | ≥20 | ≥21.5 | ≥21.5 |
| 正已烷吸附 | % | ≥12 | ≥12 | ≥14 | ≥14 |
| 包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |

备注：以上是常用5A分子筛使用参数，具体到不同的其它用途，其技术指标会有所调整，应根据具体应用，与我公司联系，索取具体相关技术数据。

再生：1、脱除水份：视再生气的压力、温度、含水量而定。一般情况下，200～350℃干燥气体在0.3～0.5kg/cm2
压力下，通过分子筛床层3～4小时，使出口温度到110～180℃，冷却。
2、脱有机物：用水蒸汽代替有机物，然后脱除水份。

储存：室温，相对湿度不大于90%；不宜直接暴露于空气中；避免水、酸、碱。

包装：25KG纸板桶或袋装。具体依客户要求。

注意：避免分子筛直接暴露于空气当中，影响吸附效果。