13X-HP制氧专用分子筛

产品简介：公司最新研制的X型家庭/医用制氧专用分子筛，具有制氧纯度更高、速度更快、使用寿命更长的特点，是分子筛在医疗保健行业的一个重要突破。

技术指标：

| 性能 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 直径 | mm | 1.7-2.5 (8X12目) |
| 堆积密度 | g/ml | ≥0.68 |
| 二氧化碳吸附 | % | ≥19.5 |
| 静态水吸附 | % | ≥27 |
| 抗压强度 | N/颗 | ≥20 |
| 包装水含量 | % | ≤1.5 |

应用：家庭/医用制氧系统。

包装：铁桶/纸桶/铝塑/顾客要求。

储存：在使用前应避免吸附水和有机物，否则应再生。