宇泰净水生产的海绵铁滤料（又称除氧剂）采用优质矿粉，利用氧化还原反应原理，通过滤式除淀方式进行排除，对管道、锅炉很循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量 可达到0.05 mg/L以下，该除氧剂具有反洗频率低，抗压强度高，不粉化、不结板，比表面积大。活性高，再生效果好等优点。

一、技术特点

1. 常温运行，无需加热，克服了热力、真空除氧及加热耗能的缺点；可在常温下实现除氧，进水无需加热；

2. 占地、占空间小，安装简便，克服了热力、真空除氧高位安装的不便；工作原理 ： 海绵铁除氧剂是经活化处理后的高活性填料，是海绵状多孔隙的铁粒，为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的条件，当含有氧气的水通过海绵铁时，水中氧气与铁发生彻底的氧化反应，从而消除出水溶解氧含量。系统可随时供水，可不需准备时间，也可不需要除氧水箱；

3 为不溶解于水的松软絮状物，当其累积到一定程度时，即可通过反冲洗排掉，使海绵铁恢复到初始的除氧能力。除氧效果稳定可靠，出水中溶解氧含量稳定≤0.05mg/L，符合低压锅炉水质标准。

二、生产工艺

海绵铁滤料是处理水中溶解氧的有效材料，能够快速高效的去除水中的溶解氧，以保护锅炉等金属设备的长期使用。在工业上应用较多的有铁磷还原法、铁精矿粉还原法等，即将轧钢氧化铁磷或精矿粉经金属屑压块机压制成块后，装入焙烧管进窑焙烧，生产出了优质还原海绵铁。还原海绵铁经粗破中破后，再经过磁选，去除二氧化硅、硫化钙和游离碳等杂质。用户可再次使用金属屑压块机压制海绵铁颗粒，使海绵铁颗粒成型并达到一定的堆积比重要求。

三、理化指标：

活性铁：≥88%	容重：2.2g/cm3

抗压强度：1500N/T	比表面积：85g/cm3

抗腐指数：≤3.4	SiO2+AL2O3：≤5.5

S：≤0.03%	CU：≤0.002%

Sn：≤0.002%	Bi：	≤0.002%

四、工作环境

处理水量：4-50t/h 反洗强度：16-21L/m2

反洗间隔：24h 工作温度：5-80℃

除氧速度：15-18m/h 处理前溶氧含量：6-8mg/L

工作压力：0.15-0.5MPa 处理后溶氧含量：0.03-0.05mg/L

宇泰海绵铁包装有专门宇泰商标的三层包装。保证运输安全，使用放心。欢迎新老客户前来选购，或者来电来信索取产品说明书和样品，宇泰净水的技术专家随时为您提供技术帮助以及到贵单位做安装指导，并希望与您建立长期的、追求更高价值的合作关系！