深圳市尚好佳胶黏剂有限公司

地址：深圳市光明新区公明街道办上村元山东十六巷六号

电话：0755-29728457                  传真：0755-29728482

一．产品介绍：

尚好佳J-518是一种单组分、室温固化的低白化瞬间胶水，适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PE、PCB、木头、亚克力等)的自粘或互粘特别针对TPE，TPU，TPV，TPR，胶木等材质优良的粘接强度。TPE粘TPE，TPE粘ABS，TPE粘PC，TPU粘ABS，TPU粘PC配合本司SP-1，SP-2系列处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。

二．特性

| 型号 | 外观 | 规格 | 粘度（cps) | 接着速度 | 填补间隙（mm) | 剪切强度（kgf/cm2) | 比重 | 适用温度 | 完全固化时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 518 | 透明液体 | 甲基 | 80-100 | 中 | 0.153 | 220 | 1.08 | -60°C～80°C | 24小时 |

三．使用方法：

1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布清洁。

2、刷涂处理剂（底涂剂）于硅橡胶或热塑性弹性体表面，放置1-2分钟至处理剂干透即可。将胶水点在待粘面，再粘合另一面产品 压紧数秒即可。

3、一般在60秒左右可使粘合物固定，中途不能分开、移动粘合件，会影响粘合强度。

4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

四．存   放： 储存于阴凉干燥、通风的场所，远离火源、电源，有效期8个月。

五．包   装:  净重20g/支，1000G/瓶，

六．注意事项:远离儿童,眼睛和皮肤不可接触,不慎接触用清水冲洗,并送医院处理.