# MOTTA

# M9000  0W-40

### 高级全合成发动机油

## 产品简介

M9000是世界领先的合成发动机油品牌，可实现我们最高的性能与保护等级。
M9000欧洲汽车配方或保护配方高级全合成发动机油适用于最新的汽油与柴油 (无柴油颗粒过滤器即 DPF) 发动机技术，该产品可实现全方位的卓越性能。 该产品具有卓越的清洁功能与磨损防护作用，及优异的总体性能。 M9000可在所有驾驶条件下让您的发动机焕然如新。

## 特性与优点

M9000是由超高性能合成基础油进行专利混合而成，并经精确平衡的添加剂配方进行加强。

- 满足或超越最新的汽车生产商标准和行业标准。被选为许多世界著名车型的保养油。具有卓越的总体性能

- 具有卓越的低温性能，可在启动时实现快速的发动机保护作用

- 增强的减摩特性，从而改善了燃油经济性

- 最严苛的驾驶条件下仍能实现快速保护，降低发动机磨损并减少沉积物。为长期未清洗的发动机实现卓越的清洁功能

应用范围

凭借我们与各大汽车生产制造商之间的广泛合作以及对最新润滑油技术的应用，我们推荐M9000 用于众多现代车型，以使其在即使最为严苛的驾驶条件下实现无与伦比的性能。

- 最新的发动机技术，包括涡轮增压器、缸内直喷、柴油 (无 DPF) 和混合动力车型

- 高性能发动机

- 绝大多数驾驶条件，从温和到严苛

- 务必咨询你的车主手册，了解你的车辆所建议的黏度和规格

## 典型特性

| 莫塔M9000 | 0W-40 |
| --- | --- |
| 粘度，cSt (ASTM D445) |  |
| @ 40º C | 75 |
| @ 100º C | 13.5 |
| 粘度指数 | 185 |
| -40ºC 时的 MRV, cP (ASTM D4684) | 31,000 |
| 高温高剪切粘度，mPa-s @ 150°C (ASTM D4683) | 3.8 |
| 总碱值(TBN) (ASTM D2896) | 11.8 |
| 硫酸盐灰分，wt% (ASTM D874) | 1.3 |
| 磷含量, wt% (ASTM D4981) | 0.1 |
| 闪点，°C (ASTM D92) | 230 |
| 密度 @ 15.6°C, g/ml (ASTM D4052) | 0.85 |