交联剂TAIC

化学名：三烯丙基异三聚氰酸酯

Cas No：1025-15-6

分子式: C12H15N3O3

分子量：249.27

结构式：

溶解性：不溶于水，微溶于烷烃，全溶于芳烃、乙醇、丙酮、卤化烃和环戊烯烃等。

毒    性：小白鼠口服LD50=660mg/kg（近于无毒）TAIC均聚物和乙烯类单体以及TAIC的交联制品共聚物是无毒品

用    途：一种含芳杂环的多功能烯烃单体，广泛用作多种热塑塑料、离子交换树脂、特种橡胶的交联剂，改性剂和助硫化剂、乙丙三元或二元胶、氟橡胶、CPE、EVA等特种橡胶用TAIC作助硫化剂进行硫化（于DCP并用，一般用量为DCP 0.2%-1%，TAIC1—3%）可显著地缩短硫化时间，提高制品的机械性、耐热性、耐候性和耐溶剂等。

包装贮运：PVC内袋纸塑外袋，每件净重25公斤，按无毒、非危险品贮运，避免高温、曝晒。

质量指标：

| 质量指标 | 计量单位 | 精品TAIC | 普通TAIC | 粉化TAIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 无色透明液体或结晶体 | 微黄色油状液体或结晶体 | 白色粉状固体 |
| TAIC含量 | % | ≥98 | 95-98 | 70±2 |
| 加溴值 |  | 184-192 | 177-184 | ≥134 |
| 熔点 | ℃ | 24-26 | 17-21 | 18-23 |
| 酸度 | mgKOH/g | ≤0.3. | ≤0.5 | ≤0.5 |