水溶型及手撕型粘尘剂性质及使用规程

【作用机理】

涂装设备粘尘剂是一种用作防止喷房壁、窗户和其它表面受喷漆影响的水基涂料,使喷到喷房壁、窗户和其它表面的油漆很容易地清洗。粘尘剂含有不挥发的有机物，但是它可以快速生成清澈且发粘的膜；膜的粘性有助于收集灰尘的气溶胶粒子，它也有助于保护涂装好的工件的表面，使它们不积累过喷漆。有了这层膜后，不使用溶剂型脱漆剂就可以去除喷房表面的油漆。

【粘尘剂类型】

一、水溶型：水溶性粘尘剂为清澈透明粘稠液，适用于喷涂车间墙面、玻璃表面等防尘保护作用，一般在常温状态下使用不易干。

二、可剥离型：可剥离型粘尘剂为乳白色粘稠液体，一般适用于设备等表面使用，涂抹干后形成一层保护膜，手撕处理后设备如新。

【特点和优点】

□ 不含挥发性有机物（VOC）     □ 不必使用溶剂型脱漆剂

□ 粘度较高，可以涂成厚膜       □ 不易干燥的配方，保持粘度

□ 在窗户上使用不影响窗户的透明 □ 可以方便地应用喷淋法去除，即使用冷水也可以方便且彻底地清除

【粘尘剂性质】

| 外观 | 清澈的粘性液体/乳白色粘稠液体 |
| --- | --- |
| 密度 | 1.042克/毫升 |
| 溶解性 | 水溶完成 |
| 闪点 | 至沸腾无闪点 |
| 黏度 | 12,000-18,000cps@24oC |
| VOC含量 | 无 |
| pH | 8.1 |

●使用方法】    粘尘剂通常以人工使用刷子或是滚筒法涂装，也可用无空气的喷淋法涂装，建议的湿膜厚度为0.3∽0.5毫米，但可在不同的应用中使用不同的膜厚，每公斤约涂抹15-20平方米。如果除膜和除过喷漆不是每天进行，则为了以后去除容易，就需要每天涂上一薄层粘尘剂。使用通常的水压就可以作良好的水洗，但如使用中压或高压水作水洗则效果更好。在过喷漆较厚时，为了使过喷漆得到完全去除，应在水洗前先作刮漆。

可剥离型粘尘剂只能手工刷置，涂刷厚度因不同需要而进行，涂刷干后形成一层保护膜，不需要时用手撕掉即可。

清理:水溶性粘尘剂需要用水枪高压冲洗处理，可剥离型干后形成一种保护膜，需要用手撕处理。

注意事项】

在涂抹粘尘剂前先做好油脂，污垢等表面清理，防止有漏点或涂抹不平。