凯凯盟®

Kaimeng Clean Series

凯盟清洗系列

多功能清洗剂 （KM0110）

产品简介
多功能清洗剂KM0110适用所有铜、铝材料的工件，以提高工件表面的光泽度，并能去除轻微氧化物。

本品采用环保无机酸为主剂、以柠檬酸作辅剂、添加优质缓蚀剂及少量表面活性剂化合而成，不含酸蚀成份，无毒、微味。符合当今环保RoHS标准，通过本品清洗，可有效保证清洗过程中不改变工件尺寸，并大大提高不锈钢工件表面的光泽度。

特性与优点

·  提高工件表面的光泽度，并能去除轻微锈迹。

·  优异的缓蚀性有效防止氢脆的产生

·  本工艺具有性能稳定、表面处理一致的特点。

·  本品广泛适用于铜、铝材料的清洗光亮，通用性强

应用范围

·   广泛应用于各类铜、铝材料的清洗处理，特别适用于精密小复杂件大面积清洗处理。如螺丝、轴销、精密机械传动件、通讯器材及其它紧固件等清洗光亮处理。

规格与认可

凯盟多功能清洗剂KM0110符合以下规格

GB150-1998

凯盟®

典型性质

凯盟多功能清洗剂 KM0110               典型数据                     测试标准

使用方法
·  初次使用本品者请详读物质安全数据MSDS说明,无经验者在专业人士指引下使用,小批量试作合格再批量生产。本品为原液使用,温度为常温即可，去除轻微氧化皮加温效果更佳。

密度（20℃）                         1.016 ±0.05                   比重计

外观                                  微浊透明色                    目视

PH值                                    <2                      精密PH试纸

·  将表面清洁无油的工件置于本品中常温5-10分钟后,用清水漂洗干净,用清水冲洗干净、再用纯净水浸泡1~3分钟后烘干即可包装。

常规工艺流程
待处理工件——多功能清洗—过清水—泡纯净水—烘干或晾干
注:工艺流程可根据实际情况增减

质量指标检验方法:
密度:测量方法  选用量程为1.0-1.1的精密比重仪,精度为±0.01可直接测量。或用量程为1.0-1.1的精密玻璃浮计测量。

pH值的测量：将本品用玻璃棒蘸取到PH试纸上，观察其颜色变化，并参照其比对表，就可得出其PH值。

健康与安全

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指引.除指定的用途外,本品不应用于其它用途.如需处理用过的产品,请注意保护环境。

废水处理:
·   本品完全不含重金属,因此清洗工件表面后所排出的酸水溶液，为了环保，请使用者将废水集合水池，

然后用石灰、碳酸钠、氢氧化钠中和使PH值为7~8时排放。

·   废水处理参考标准:本品原液消耗NaOH量≈23g/L

储藏与包装
·  本产品在储存、装卸时，参照SH/TO164进行。本产品不燃烧、不爆炸、有弱腐蚀性、环保

·　25Kg/桶化工桶包装,按一般化学品运输

搜索凯盟化工章光伦查看更多精彩内容及解决方案！