SUS303易削钢环保钝化液 （KM0416）参数及生产工艺

产品简介

303不锈钢是含有硫和磷的易切削不锈钢，用于主要要求易切削和表面光洁度高的场合。取适用于自动车床，螺栓和螺母。正因为不锈钢303 含硫量太高，这种金属元素较为活泼，所以表面很容易腐蚀，生锈。 针对此种现象，由我司携手华中科技大学共同开发而成303易削钢环保钝化液，本品由多种无机和有机化合物复合而成。将SUS303不锈钢表面与钝化液浸泡接触，在不锈钢表面产生微化学反应，促使在金属表面形成完整连续的钝化膜，将原先化学性质活泼的金属表面转变为化学性质惰性的金属表面，达到隔绝与外界物质的化学反应，从而达到长期防锈的作用。其中，无机组分诱导钝化膜的生成，有机组分强化钝化膜的完整，二者协同提高SUS303不锈钢表面的防锈能力。

303易削钢环保钝化液特性与优点

1、 简洁：溶液无色透明、使用方便，药剂可重复利用；

2、  高效：钝化过程时间短40S快速成膜，防锈效果优异，中性盐雾测试在72小时以上；

3、 环保：绝对不含重金属等有害物质、安全环保，pH值近中性、易生物降解

应用范围

适用于各类SUS303（含SUS303Cu）易切削不锈钢的钝化处理

使用方法
1、清洗脱脂：使用水性除油剂除油脱脂，如不具体水性清洗条件的情况也可采用溶剂脱脂。2、钝化处理：将待处理工件浸入本钝化液中，温度60℃下处理40秒以上，取出后用清水冲净。

3、固膜处理：将钝化好的工件浸入不锈钢固膜液中，温度40℃下处理2min，取出后空冷5-8分钟后用80℃以下温度烘干即可。

注意：根据工艺的需要，钝化的时间可以选择40S~20分钟，具体钝化的时间由用户试用后确定。盐雾要求较高的产品可做二次固膜处理。

建议工艺流程

脱脂---过水--- 钝化处理  —流动清水漂洗（1-3次）—固膜处理—空冷5-8min—烘干或晾干
以上工艺可根据具体情况增减

搜索凯盟化工章光伦查看更多精彩内容及解决方案！