Kaimeng Passivation Series

凯盟钝化系列

SUS303易削钢环保钝化液 （KM0416）

产品简介

SUS303易削钢环保钝化液KM0416是由我司携手华中科技大学共同开发而成。本品由多种无机和有机化合物复合而成。将SUS303不锈钢表面与钝化液浸泡接触，在不锈钢表面产生微化学反应，促使在金属表面形成完整连续的钝化膜，将原先化学性质活泼的金属表面转变为化学性质惰性的金属表面，达到隔绝与外界物质的化学反应，从而达到长期防锈的作用。其中，无机组分诱导钝化膜的生成，有机组分强化钝化膜的完整，二者协同提高SUS303不锈钢表面的防锈能力。

特性与优点

- 简洁：溶液无色透明、使用方便，药剂可重复利用；

- 高效：钝化过程时间短40秒快速成膜，防锈效果优异，中性盐雾测试在72小时以上；

- 环保：绝对不含重金属等有害物质、安全环保，pH值近中性、易生物降解

应用范围

·  适用于各类SUS303（含SUS303Cu）易切削不锈钢的钝化处理

| SUS303易削钢环保钝化液 KM0416 303易切削不锈钢钝化液 | 典型数据 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（25℃） | 1.008~1.04 | 比重计 |
| 外观 | 无色透明液体 | 目视 |
| pH值 | 4.8-5.6 | PH数显测试计 |

技术指标

使用方法
1、清洗脱脂：使用水性除油剂除油脱脂，如不具体水性清洗条件的情况也可采用溶剂脱脂。

2、钝化处理：将待处理工件浸入本钝化液中，温度60℃下处理40秒以上，取出后用清水冲净。

3、固膜处理：将钝化好的工件浸入不锈钢固膜液中，常温浸泡处理10分钟，取出后用清水漂洗再泡纯水即可。

注意：根据工艺的需要，钝化的时间可以选择40秒~20分钟（一般10分钟较好），具体钝化的时间由用户试用后确定。

建议工艺流程

脱脂---过水--- 钝化处理  —流动清水漂洗（1-3次）—固膜处理—过水—泡纯水—烘干或晾干
以上工艺可根据具体情况增减
槽液维护
  本品在钝化过程中，由于钝化液中水份的蒸发及钝化反应的进行，溶液的pH值随之会发生相应的变化，但不论如何只需及时将pH值调整到工艺指标范围即可正常使用。若PH小于标准值请用1mol/L的NaOH溶液调整至范围。如PH大于标准值请用AR级磷酸溶液调整PH值到正常范围即可。

溶液的老化失效  经我司长期研究证明：工作液经过长期使用,当溶液中杂质任一项含量达到极限SO42-＞6g/L、Fe3+＞8g/L时，钝化性能急剧降低.不管如何补调整PH值或补加新液,钝化质量检验都难以满足,这时应倒掉槽液更换新液。

注意事项

· 本品对pH值的变化较敏感，因此使用过程中严防酸碱类物质混入本品中引起质量变坏。
· 根据研究数据分析，本品在40秒内形成的钝化膜与钝化20分钟所形成的钝化膜相当。具体工艺时间由用户试用后决定。

· 为防止过高的氯离子串入不锈钢固膜液中，建议钝化后采用纯水漂洗
· 若不具备溶剂脱脂的情况，亦可采用水性除油剂，但为了确保彻底脱除油膜建议脱脂后用乙醇类溶剂再脱脂处理；

质量指标检测方法
密度:  选用量程为1.0-1.1的精密比重仪,精度为±0.01可直接测量。

pH值测量：用精度为±0.01的精密数量pH测量仪直接测量读数即可。

健康与安全

根据资料显示,本产品在使用过程中应避免与皮肤和眼睛接触。如接触应及时用大量清水冲洗干净，严重者及时送医治疗。

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指引.除指定的用途外,本品不应用于其它用途.如需处理用过的产品,请注意保护环境.
废水处理

·  清洗工件表面后，所排出的酸水溶液，为了环保，请使用者将废水集合水池，然后用石灰、碳酸钠、氢氧化钠中和在PH值7~8时排放。

储藏与包装

·储存：常温下，于玻璃瓶或塑料瓶中密封保存即可

·运输：　25Kg/桶化工桶包装,按一般化学品运输