32号武汉抗磨液压油厂家(湖北)

- 详细描述

| 产品英文名称： | Antiwear hydraulic oil | CAS编号： | 8002-05-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名： | L-HM32#液压油 | 分子式： | (CH2)n(CH3)mNH |
| EINECS编号： | 1254-95-86 | 产地/厂商： | 湖北 |
| 产品等级： | 优级品 | 含量≥： | 99.99 % |
| 密度： | 848.8 g/cm3 |  |  |

L-HM32抗磨液压油

产品型号：L-HM32抗磨液压油

英文名: Antiwear hydraulic oil

关键词：武汉抗磨液压油、32号抗磨液压油、HM32抗磨液压油、武汉润滑油厂家、润滑油-32号抗磨液压油、湖北润滑油厂家、湖北润滑油供应商

产品性能：

1、 优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；

2、 优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；

3、 优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；

4、 优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；

5、 优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水份迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；

6、 无灰型比锌型HM液压油具有更优异的水解安定性能；

7、 与各种常规密封材料均有良好的适应性。

应用范围：适用于工程、建筑、矿山、轧钢、塑料加工等机械的中、高压液压系统，钢-铜磨擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。适用于中等到负荷的工业齿轮传动装置。

技术指标：

| 项目 | 典型数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘度牌号 | L-HM 32 | L-HM 46 | L-HM 48 | L-HM 100 | L-HM 150 | 试验方法 |
| 运动黏度mm2/s 40℃ | 32.20 | 45.74 | 67.63 | 99.82 | 152.6 | GB/T 265 |
| 黏度指数 | 98 | 102 | 103 | 93 | 93 | GB/T 2541 |
| 闪点(开口)，℃ | 196 | 204 | 228 | 230 | 236 | GB/T3536 |
| 倾点，℃ | -17 | -12 | -11 | -10 | -10 | GB/T3535 |
| 铜片腐蚀(100℃，3h)，级 | 1 |  |  |  |  | GB/T5096 |
| 锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 |  |  |  |  | GB/T11143 |
| 承载能力试验(A/8，3/90)失效级 | 11 |  |  |  |  | GB/T0306 |
| 氧化安定性(酸值达2.0mgKOH/g) | 不低于1100h |  |  |  |  | GB/T12581 |

包装：18L/桶、170kg/桶或客户需求