25号变压器油散装零售(中石化，江苏高科)

- 详细描述

| 产品英文名称： | transformer oil | CAS编号： | 8002-05-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名： | 电气绝缘油 | 分子式： | (CH2)n(CH3)mNH |
| EINECS编号： | 1254-95-86 | 产地/厂商： | 中石化，江苏高科 |
| 产品等级： | 优级品 | 含量≥： | 99.99 % |
| 密度： | 884.6 g/cm3 |  |  |

长城，江苏高科散装25号变压器油-小桶包装

关键词：变压器油、25号变压器油、小桶变压器油、小包装变压器油、变压器油厂家、散装变压器油、变压器油价格、变压器油零售、变压器油零卖、哪里有25#变压器油、武汉润滑油厂家、湖北润滑油厂家、润滑油供应商、湖北武汉润滑油大全

型号：25#变压器油、KI25X变压器油（transformer oil）

产品介绍：变压器油是以深度精制的矿物基础油和精选的抗氧组成，不含P C B，适用于变压器、油浸开关以及其他电器绝缘设备的绝缘和冷却作用。

规格型号：一般按照低温性能分为10号、25号、40号、45号。

应用范围：

KI25X、KI45X超高压变压器油适用于330KV的变压器和有类似要求的电气设备中。

性能特点：

1、优异的电气绝缘性能，击穿电压高、介质损耗因数小，可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失；

2、良好的热稳定性和抗氧稳定性，可防止使用过程中形成酸和油泥，延长电气设备的使用寿命； 较低的粘度，提供有效的冷却性和热传递性；

3、低温性能优良，不含降凝剂，倾点可低至－40℃；

4、抗析气性能好，防止高压电场条件下的气隙放电现象；

5、环烷烃和芳香烃含量适宜，保证溶解电气设备运行过程中形成的油泥而避免破坏绝缘材料和影响传热；

6、环境友好，不含任何PCB。

技术指标：

| 产品典型数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | KI25X | KI45X | 试验方法 |
| 密度（20℃），kg/m3 | 884.6 | 878.9 | GB/T1884 |
| 运动粘度，mm2/s,40℃ | 9.652 | 9.606 | GB/T 265 |
| 倾点，℃ | <－24 | <－45 | GB/T3535 |
| 闪点（闭口），℃ | 143 | 144 | GB/T261 |
| 中和值，mgKOH/g | <0.01 | <0.01 | GB/T4945 |
| 击穿电压（间隔2.5mm交 货时），KV | 66 | 60 | GB/T507 |
| 介质损耗因数（90℃） | <0.001 | <0.001 | GB/T5654 |
| 界面张力，mN/m | 45.6 | 49 | GB/T6541 |
| 水分（出厂），mg/kg | 17.6 | 20.5 | SH/T0207 |
| 析气性，μL/min | +3 | +2 | GB/T11142 |

包装：15kg/桶，170kg/桶或客户需求