46号抗磨液压油-武汉厂家(湖北)

- 详细描述

| 产品英文名称： | Antiwear hydraulic oil | CAS编号： | 8002-05-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名： | L-HM46抗磨液压油 | 分子式： | (CH2)n(CH3)mNH |
| EINECS编号： | 1254-95-86 | 产地/厂商： | 湖北 |
| 产品等级： | 优级品 | 含量≥： | 99.9 % |
| 密度： | 862 g/cm3 |  |  |

L-HM46抗磨液压油

性能特点：L-HM46抗磨液压油具有优秀的抗磨损性能，能有效延长泵及系统的运转寿命；采用精制高粘度指数的基础油，优异的多功能复合添加剂，经国际先进技术水平的生产工艺调合而成

推荐用途：L-HM46抗磨液压油适用于各类工业机械、工程机械、船舶、车辆的低、中高压液压系统的润滑。建议最低使用环境温度为-15℃。

技术规格：国家标准GB11118.1-94（L-HM）

| 项目 | 质量指标 |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品种 | L-HM抗磨液压油 |  |  |  |  |  |
| 粘度等级 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | GB3141 |
| 运动粘度 （40℃） mm2 /s | 13.5～16.5 | 19.8～24.2 | 28.8～35.2 | 41.4～50.6 | 61.2～74.8 | GB/T265 |
| 粘度指数 不小于 | 95 |  |  |  |  | GB/T2541 |
| 闪点（开口）/℃ 不低于 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | GB/T3536 |
| 倾点/℃ 不高于 | -18 | -15 | -15 | -9 | -9 | GB/T3535 |
| 水分/ % 不大于 | 痕迹 |  |  |  |  | GB/T260 |
| 密封适应性指数 不大于 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | SH/T0305 |
| 空气释放值（50℃）/min不大于 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | SH/T0308 |
| 机械杂质/％ 不大于 | 无 |  |  |  |  | GB/T511 |
| 铜片腐蚀（3h，100℃，3h）/级不大于 | 1 |  |  |  |  | GB/T5096 |
| 泡沫性（泡沫倾向/稳定性）（ml/ml） 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 150/10 150/10 150/10 |  |  |  |  | GB/T12579 |
| 液相锈蚀（蒸馏水） | 无锈 |  |  |  |  | 11143 |
| 气味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | 鼻嗅 |

产品特性：

1) 对于用非石蜡基原油生产的 L-HM，粘度指数可控制不小于70出厂，但还必须控制0℃粘度。对于用石蜡基原油生产的各质量等级油，只控制粘度指数，可不控制0℃运动粘度。

2) 为保证项目，定期进行测定。经供、需双方商定后也可以采用其它粘－滑特性测定法。

3) 为保证项目，定期进行测定。粘度等级为15的油不测定，但所含抗氧剂类型和量应与产品定型时粘度等级为22的试验油样相同。

包装：18L/桶、170kg/桶