产品展示

非铁基涂层测厚仪

规格型号：	产品应用：

用涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

产品概况产品详情产品配件

功能: 测量铝基上的非导电涂层的厚度

测量方法	   NF 涡流

测量范围	   0~1000 um / 0~40 mil (标准量程)

分辨率	   0.1 um / 1 um

最小曲面	   NF： 凸 3 mm / 凹 50 mm

最小测量面积	   6 mm

最薄基底	   0.3 mm

准确度	   ± 1~3%n 或 ± 2.5 um

自动关机

公制 / 英制	   可选择

电池电压提示	   低电压提示

工作条件	   温度： 0~40 °C， 湿度： 10~90 %RH

电源	   4 节 5 号电池

尺寸	   161 x 69 x 32 mm

重量	   210 g （不含电池）

标准配件:

1. 主机 .................................1台

2. 探头(铝基) ........................1个

3. 基准块(铝基) CTG-BS ......1块

4. 校准膜片CTG-CF  ............1片

5. 便携盒 ..............................1个

6. 说明书  .............................1份

可选附件：

可定制量程(大量程传感器) :0~200um to 18000um