产品展示

|  |  | 里氏硬度计. 规格型号：; HM-6561. 产品应用：; 应用于已安装的机械或永久性组装部件，模具型腔，重型工件，压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析，试验空间很狭小的工件，轴承及其它零件，要求对测试结果有正规的原始记录，金属材料仓库的材料区分，大型工件多处测量部位的快速检验。. |
| --- | --- | --- |

产品特点

| 材料 | 转换范围 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HL | HRC | HRB | HB |  | HS | HV |
|  |  |  |  | 30D² | 10D² |  |  |
| 钢和铸钢 | 300~900 | 20.0~68.0 | 38.4~99.5 | 80~647 |  | 32.5~99.5 | 80~940 |
| 工具钢 | 300~840 | 20.4~67.1 |  |  |  |  | 80~898 |
| 不锈钢 | 300~800 | 19.6~62.4 | 46.5~101.7 | 85~655 |  |  | 80~802 |
| 灰铸铁 | 360~650 |  |  | 93~334 |  |  |  |
| 球墨铸铁 | 400~660 |  |  | 131~387 |  |  |  |
| 铸铝合金 | 174~560 |  |  |  | 20~159 |  |  |
| 铜锌合金 | 200~550 |  | 13.5~95.3 |  | 40~173 |  |  |
| 铜锡（铝）合金 | 300~700 |  |  |  | 60~290 |  |  |
| 纯铜 | 200~690 |  |  |  | 45~315 |  |  |

| 显示器 | 12.5mm LCD，带背光 |
| --- | --- |
| 被测材料 | 9种 |
| 测量范围 | 200~900HLD |
| 准确度 | 相对误差±0.8%（HLD=800）；重复性±0.8% |
| 硬度转换 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| 记忆功能 | 50组数据 |
| 冲击装置 | D型，自重75g |
| 储存温度 | -30~60ºC |
| 工作环境 | 温度：-10~50ºC 湿度：<90%RH |
| 电源 | 2节 7号电池 |
| 尺寸 | 146x65x36mm |
| 重量（不含电池） | 130g |

| 型号 | HM-6580 | HM-6560 | HM-6561 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准配置 | 主机 |  |  |
|  | 分体传感器 |  | 内置传感器 |
|  | 里氏硬度块 |  |  |
|  | 小支撑环 |  |  |
|  | 手提便携箱（B09） |  |  |
|  | 使用说明书 |  |  |
|  | 清洁刷 |  |  |
| 可选附件 | 异型撑环 |  |  |
|  | 冲击体 |  |  |
|  | RS-232 联机线及软件 |  |  |
|  | 蓝牙适配器及软件 |  |  |