产品展示

铁基.铝基两用涂层测厚仪（一体化传感器涂层测厚仪）

规格型号：产品应用：

用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层，例如：漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。用涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

产品概况产品详情产品配件

* 可以储存 99 组测量数据；通过测出平均值，最大值和最小值实现仪器的统计功能。

* 铁基和非铁基两用涂层测厚仪。

* 具有单次和连续两种测量方式可选。

* 公/英制单位转换。

* 具有手动关机、自动关机和欠压提示等功能。

* 自动记忆校准值和自动识别被测基体的材质。

* 操作过程中有蜂鸣器提示音， 连续测量时蜂鸣器不发声。

* 采用USB数据线输出、RS-232C 数据连接线和软件与PC通讯。

* 另外提供可选配置蓝牙Bluetooth™ 数据输出选择。

* 整体式仪器适合单手操作，具有“大探头”,大接触面具有更好的稳定性，得到结果精确且重复性强的。

测量方法	   F 磁感应 / NF 涡流

测量范围	   0~1250 um / 0~50 mil（标准量程）

分辨率	   0.1 um / 1 um

最小曲面	   F： 凸 1.5 mm / 凹 25 mm N： 凸 3 mm / 凹 50 mm

最小测量面积	   6 mm

最薄基底	   0.3 mm

准确度	   ± 1~3%n 或 ± 2.5 um

自动关机

公制 / 英制	   可选择

电池电压提示	   低电压提示

工作条件	   温度： 0~40 °C， 湿度： 10~90 %RH

电源	   2 节 7 号电池

尺寸	   126 x 65 x 35 mm

重量	   81 g （不含电池）

标准配件:

1. 主机 .........................................1台

2. 基准块(铁基/铝基)CTG-BS ......各1块

3. 校准膜片CTG-CF  .................1套(4片)

4. 便携盒 ......................................1个

5. 说明书  ....................................1份

可选附件：

1. USB， RS-232联机线及软件

2. 蓝牙通讯和软件