产品展示

铁基/非铁基涂层测厚仪

规格型号：	产品应用：

用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层，例如：漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。用涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

产品概况产品详情产品配件

功能：  测量导磁物体上的非导磁涂层和非磁性金属基体上的非导电覆盖层的厚度

测量方法	   F 磁感应 / NF 涡流

测量范围	   0~1000 um / 0~40 mil (标准量程)

分辨率	   0.1 um / 1 um

最小曲面	   F： 凸 1.5 mm / 凹 25 mm   N： 凸 3 mm / 凹 50 mm

最小测量面积	   6 mm

最薄基底	   0.3 mm

准确度	   ± 1~3%n 或 ± 2.5 um

自动关机

公制 / 英制	   可选择

电池电压提示	   低电压提示

工作条件	   温度： 0~40 °C， 湿度： 10~90 %RH

电源	   4 节 5 号电池

尺寸	   161 x 69 x 32 mm

重量	   250 g （不含电池）

标准配件:

1. 主机 ..............................................1台

2. 探头(F铁基.N铝基) .......................各1个

3. 基准块(F铁基.N铝基) CTG-BS .....各1块

4. 校准膜片CTG-CF  ........................1套

5. 便携盒 ..........................................1个

6. 说明书  .........................................1份

可选附件：

可定制量程(大量程传感器) :0~200um to 18000um