A507不锈钢焊条

符合 GB/T E16-25MoN-15

说明：A507是钛钙型药皮的纯奥氏体Cr16Ni25Mo6不锈钢焊条。采用直流反接，可全位置焊接。

用途：用于焊接淬火状态下的低合金钢、中合金钢、异种钢及钢性较大的结构，以及相应的热强钢等，如淬火状态下的30CrMnSi、不锈钢和碳钢的焊接。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.12 | 0.5~2.5 | ≤0.90 | 14.0~18.0 | 22.0~27.0 | 5.0~7.0 | ≤0.5 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≥0.1 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥610 | ≥30 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 25~50 | 50~80 | 80~110 | 110~160 | 160~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。