AF2594不锈钢焊条

相当  AWS E2594-16

说明：AF2594是钛钙型药皮的超低碳含氮双相不锈钢焊条。交直流两用。PRE（孔蚀抗力当值或孔蚀指数）≥40，熔覆金属具有良好的抗热裂性能。由于含碳量极低，并含有一定量的钼、氮，熔覆金属具有良好的耐点蚀和应力腐蚀开裂性能。

用途：主要用于海洋石油、天然气、石化行业同类型双相不锈钢的焊接，如00Cr25Ni7Mo4N等。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.04 | 0.5~2.0 | ≤1.00 | 24.0~27.0 | 8.0~10.5 | 3.5~4.5 | 0.20~0.30 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥760 | ≥15 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 50~80 | 80~120 | 120~150 | 150~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经250℃左右烘焙1h;

- 焊前须对焊件清除油污、铁锈、水分等杂质。