|  | 镍基合金焊接材料 AWS牌号; 应 用. 焊丝 焊条. ERNiCr-3; 用于600，601以及800合金自身的焊接，及不锈钢和碳钢之间的异种钢焊接. ERNiCrFe-7; 用于焊接ASTM B163，166，167和168标准内的镍铬铁合金. ERNiCrFe-6; 用于钢和镍铬铁合金的焊接，钢及不锈钢和镍基合金的焊接. ERNiCrCoMo-1; 用于焊接镍铬钴钼合金及各种高温合金的异种焊接. ERNiCrMo-3; 用于镍合金，碳钢，不锈钢和低合金钢的一种焊接，最主要用于625，601，802合金的焊接及9%镍合金的焊接. ERNi-CI; 工业纯镍，用于可锻铸铁及灰口铸铁的焊接. ERCuNi; 用于70/30，80/20，90/10铜镍合金的焊接. ERNiCu-7; 用于焊接镍铜合金B127，163，164和165等. ERNi-1; 用于纯镍铸件和锻件的焊接，如：ASTM B160，161，162，163标准内的合金. ERNiFeMn-CI; 用于结节铸铁,球墨铸铁,可锻铸铁和灰口铸铁自身的焊接或用于它们与不锈钢,碳钢,低合金钢及各种镍合金的焊接. ERNiCrMo-4; 用于镍铬钼合金自身的焊接,或镍铬钼合金和钢及大多数其它镍基合金的焊接. ERNiCrMo-11; 用于镍铬钼合金自身的焊接,或镍铬钼合金和钢及大多数其它镍基合金的焊接,还可以用于镍铬钼合金和钢焊接焊缝的堆焊. ERNiCrMo-13; 用于焊接低碳镍铬钼合金. 焊条. ENiCrMo-3; 用于焊接镍铬钼合金,如625,800,801,825和600. ENiCrFe-3; 用于镍铬铁合金自身的焊接及与碳钢的焊接. ENiCrFe-2; 用于奥氏体钢,铁素体钢及高镍合金之间的异种焊接, 还可用于9%镍合金的焊接. ENiCu-7; 主要用于镍铜合金自身及其与钢之间的异种焊接. ENiCrFe-7; 用于690(UNS N06690)镍铬铁合金自身的焊接. ENiCrMo-4; 用于焊接C-276合金及大多数其它镍基合金. ENiCrCoMo-1; 用于焊接镍铬钴钼合金以及各种的高温合金间的异种焊接. ERCuNi; 焊接锻造或铸造的70/30,80/20,90/10铜镍合金. ENiCrMo-13; 用于焊接低碳镍铬钼合金. ENiCrMo-11; 用于焊接低碳镍铬钼合金. |
| --- | --- |
| 镍基合金焊接材料 AWS牌号; 应 用. 焊丝 焊条. ERNiCr-3; 用于600，601以及800合金自身的焊接，及不锈钢和碳钢之间的异种钢焊接. ERNiCrFe-7; 用于焊接ASTM B163，166，167和168标准内的镍铬铁合金. ERNiCrFe-6; 用于钢和镍铬铁合金的焊接，钢及不锈钢和镍基合金的焊接. ERNiCrCoMo-1; 用于焊接镍铬钴钼合金及各种高温合金的异种焊接. ERNiCrMo-3; 用于镍合金，碳钢，不锈钢和低合金钢的一种焊接，最主要用于625，601，802合金的焊接及9%镍合金的焊接. ERNi-CI; 工业纯镍，用于可锻铸铁及灰口铸铁的焊接. ERCuNi; 用于70/30，80/20，90/10铜镍合金的焊接. ERNiCu-7; 用于焊接镍铜合金B127，163，164和165等. ERNi-1; 用于纯镍铸件和锻件的焊接，如：ASTM B160，161，162，163标准内的合金. ERNiFeMn-CI; 用于结节铸铁,球墨铸铁,可锻铸铁和灰口铸铁自身的焊接或用于它们与不锈钢,碳钢,低合金钢及各种镍合金的焊接. ERNiCrMo-4; 用于镍铬钼合金自身的焊接,或镍铬钼合金和钢及大多数其它镍基合金的焊接. ERNiCrMo-11; 用于镍铬钼合金自身的焊接,或镍铬钼合金和钢及大多数其它镍基合金的焊接,还可以用于镍铬钼合金和钢焊接焊缝的堆焊. ERNiCrMo-13; 用于焊接低碳镍铬钼合金. 焊条. ENiCrMo-3; 用于焊接镍铬钼合金,如625,800,801,825和600. ENiCrFe-3; 用于镍铬铁合金自身的焊接及与碳钢的焊接. ENiCrFe-2; 用于奥氏体钢,铁素体钢及高镍合金之间的异种焊接, 还可用于9%镍合金的焊接. ENiCu-7; 主要用于镍铜合金自身及其与钢之间的异种焊接. ENiCrFe-7; 用于690(UNS N06690)镍铬铁合金自身的焊接. ENiCrMo-4; 用于焊接C-276合金及大多数其它镍基合金. ENiCrCoMo-1; 用于焊接镍铬钴钼合金以及各种的高温合金间的异种焊接. ERCuNi; 焊接锻造或铸造的70/30,80/20,90/10铜镍合金. ENiCrMo-13; 用于焊接低碳镍铬钼合金. ENiCrMo-11; 用于焊接低碳镍铬钼合金.. |  |

镍基合金焊接材料

·产品名称：镍及镍基合金焊材

·产品说明: Ni102镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENi-0 说明：钛钙型药皮的纯镍焊条，具有较好的力学性能及耐热、耐腐蚀性，交、直流两用，采用直流反接。 用途：用于化工设备、食品工业，医疗器械制造中镍基合金和双金属的焊接，也可用作异种金属的过渡层焊条，具有良好的熔合性和抗裂性。 熔敷金属化学成份/% C≤0.03 Mn 0.6-1.1 Si≤1 Ni≥92 Fe≤0.5 Ti 0.7-1.2 Nb 1.8-2.3 S≤0.015 P≤0.015 Ni112镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENi-0 相当于AWS：ENi-1 说明：钛钙型药皮的纯镍焊条，具有较好的力学性能及耐热、耐腐蚀性，交、直流两用，采用直流反接。 用途：用于化工设备、食品工业，医疗器械制造中镍基合金和双金属的焊接，也可用作异种金属的过渡层焊条，具有良好的熔合性和抗裂性。 熔敷金属化学成份/% C≈0.04 Mn≈1.5 Ni≥92 Fe≈3 Ti≈0.5 Nb≈1 S≤0.015 P≤0.015 Ni202镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENiCu-7 相当于AWS：ENiCu-7 说明：钛钙型药皮的Ni70Cu30蒙乃尔合金焊条，含适量的锰、铌，具有较好的抗裂性，焊接时电弧燃烧稳定，飞溅小，脱渣容易，焊接成形美观，采用交流或直流反接，采用直流反接。 用途：用于镍铜合金与异种钢的焊接，也可用作过渡层堆焊材料。 熔敷金属化学成份/% C≤0.15 Mn≤4 Si≤1.5 Ni 62-69 Fe≤2.5 Ti≤1 Nb≤2.5 S≤0.015 P≤0.02 Al≤0.75 Cu余量 Ni207镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENiCu-7 相当于AWS：ENiCu-7 说明：低氢型蒙乃尔合金焊条，具有良好的抗裂性和焊接工艺性能。 用途：用于焊接蒙乃尔合金焊条或异种钢，也可用作过渡层堆焊材料。 熔敷金属化学成份/% C≤0.15 Mn≤4 Si≤1.5 Ni 62-69 Fe≤2.5 Ti≤1 Nb≤2.5 S≤0.015 P≤0.02 Cu余量 Ni307镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENiCrMo-0 说明：低氢型Ni70Cr15耐热耐蚀合金焊条，焊缝中有适量的钼、铌等合金元素，熔敷金属具有良好的抗裂性，采用直流反接。 用途：用于焊接有耐热、耐蚀要求的镍基合金，也可用于一些难焊合金、异种钢的焊接及堆焊。 熔敷金属化学成份/% C≈0.05 Ni≈70 Fe≤7 Nb 3-5 Mo 2-6 Cr≈15 Ni307A镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENiCrFe-3 相当于AWS：ENiCrFe-3 说明：低氢型Ni70Cr15耐热合金焊条，焊缝中有适量的锰、铌等合金元素，熔敷金属具有良好的抗裂性，采用直流反接。 用途：用于焊接有耐热、耐蚀要求的镍基合金，如因康镍600、601等，也可用于一些难焊合金、异种钢的焊接及堆焊。 熔敷金属化学成份/% C≤0.1 Mn 5-9.5 Si≤1 Ni 59 Fe≤10 Ti≤1 Nb+Ta 1-2.5 S≤0.015 P≤0.03 Cu≤0.5 Cr 13-17 Ni307B镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENiCrFe-3 相当于AWS：ENiCrFe-3 说明：低氢型镍铬耐热合金焊条，焊缝金属中有适量的锰，采用直流反接。 用途：用于焊接有耐热、耐蚀要求的镍基合金，如因康镍600、601等，也可用于异种钢的焊接或耐蚀堆焊材料。 熔敷金属化学成份/% C≤0.1 Mn 5-9.5 Si≤1 Ni≥59 Fe≤10 Ti≤1 Nb 1-2.5 S≤0.015 P≤0.03 Cu≤0.5 Cr 13-17 Ni317镍及镍合金焊条 说明：低氢型镍铬钼合金焊条，焊缝金属中有适量的钼，抗裂性好。 用途：用于焊接镍基合金及铬镍奥氏体钢，也可用于异种钢焊接。 熔敷金属化学成份/% C≤0.07 Mn 0.5-1.7 Si≤0.5 Ni 68-78 Nb 0.2-0.8 S≤0.012 P≤0.02 Mo 8.5-11 Cr 13.5-16.5 Ni327镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENiCrMo-0 相当于AWS：ENiCrMo-0 说明：低氢型Ni70Cr15耐热合金焊条，焊缝金属中有适量的钼、铌等合金元素，熔敷金属具有良好的抗裂性，采用直流反接。 用途：用于焊接有耐热、耐蚀要求的镍基合金，也可用于一些难焊合金、异种钢的焊接及堆焊。 熔敷金属化学成份/% C≤0.05 Mn 1-5 Si≤0.75 Ni余量 Fe 4-8 Nb+Ta 1.5-5.5 S≤0.015 P≤0.04 Mo 3-7.5 Cr 13-17 Ni337镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENiCrMo-0 相当于AWS: ENiCrMo-0 说明：低氢型镍铬耐热耐蚀合金焊条，焊缝金属中有适量的钼、铌等合金元素，具有较好的抗裂性及耐蚀、耐磨性，焊接工艺良好，采用直流反接。可全位置焊。 用途：用于核反应堆压力容器密封面堆焊及塔内构件焊接，也可用于复合钢、异种钢以及相同类型的镍基合金焊接。 熔敷金属化学成份/% C0.035 Mn2.35 Si0.28 Ni余量 Fe6.28 Nb3.27 S0.015 P0.015 Co0.03 Mo4.8 Cr15.76 Ni347镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENiCrFe-0 说明：低氢型镍铬耐热耐蚀合金焊条，焊缝金属具有较好的抗裂性及耐蚀性，焊接工艺性好，采用直流反接，可全位置焊。 用途：用于核电站稳压器、蒸发器管板接头的焊接，也可用于复合钢、异种钢以及相同类型的镍基合金焊接。 熔敷金属化学成份/% C0.04 Mn4.65 Si0.13 Ni余量 Fe5.92 Nb2.58 S0.02 P0.03 Co0.02 Al0.06 Cr18.55 Ni357镍及镍合金焊条 型号GB/T：ENiCrFe-2 相当于AWS: ENiCrFe-2 说明：低氢型Ni70Cr15镍基合金焊条，熔敷金属含有适量的锰、钼和铌，具有良好的抗裂性，采用直流反接。 用途：用于焊接有耐热、耐蚀要求的镍基合金，也可用于异种钢的焊接或用作过渡层及堆焊焊条。 熔敷金属化学成份/% C≤0.1 Mn 1-3.5 Si≤0.75 Ni≥62 Fe≤12 Nb+Ta0.5-3 S≤0.02 P≤0.03 Mo 0.5-2.5 Cr 13-17 Cu≤0.5 HT-103镍及镍合金焊条 说明：低氢型镍铬铁合金焊条，抗热裂性能及耐晶间腐蚀、应力腐蚀能力优良。 用途：用于镍基合金和异种钢焊接，还可用于焊后不能热处理的大厚度铁素体钢构件的焊接。 熔敷金属化学成份/% C≤0.1 Mn 2-6 Si≤0.1 Ni≥67 Fe≤4 Nb 1.5-3 S≤0.015 P≤0.02 Mo≤2 Cr 18-22 HT-105镍及镍合金焊条 相当于AWS:ENiCrFe-7 说明：低氢型镍铬铁合金焊条，除具有优良的抗裂性和抗晶界腐蚀性能外，还具有优异的耐应力腐蚀性能。 用途：用于INCONEL690合金的焊接以及镍基合金和异种钢的焊接。 熔敷金属化学成份/%: C≤0.05 Mn≤5.0 Si≤0.75 Ni余量 Fe 7.0-12.0 Ti≤0.5 Nb 1.0-2.5 S≤0.015 P≤0.03 Mo≤0.5 Cr 28.0-31.5 Al≤0.5 Cu≤0.5

镍及镍合金焊材广泛应用于如离岸钻井平台，陆基或船基燃汽轮机，各种航天、航空发动机的高温燃烧室、核电、热电厂的相关设备、汽车的新型排气系统、军用武器装备以及石油精炼及各种化工设备等。 常用镍基焊材成分、应用及选配: