磷铜钎料具有流动性好，价格便宜，工艺性能优良的特点，钎焊铜及银有自钎性，可不用钎剂。适用于接触焊、气体火焰焊、高频钎焊及某些炉中钎焊，钎焊接头具有较好的强度及导电性。在钎焊铜合金时还应与钎剂配合使用。磷铜银钎料具有良好的湿润能力，较好的强度和韧性，熔点较低，可以替代某些高银钎料，钎焊时加热速度尽可能快些。接头可能为亮灰色，浸10%硫酸中可恢复铜的颜色。 铜锌钎料(黄铜焊条) 使用说明： 铜锌合金作为钎料主要用于气体火焰钎焊、高频钎焊、盐浴浸沾钎焊、钎焊铜、铜合金以及镍、钢铁、硬质合金等。 钎焊前必须严格清除钎焊处及钎料表面的油污、氧化物等污物，钎焊接头的最好间隙为0.025～0.1mm。钎焊时需要配合钎焊熔剂共同使用，方可获得良好的钎缝。 特 点： 牌号; 化学成份（%）; 熔化温度℃; 推荐焊接温度（℃）; 抗拉强度（N/mm2）; 比重. Cu; Ni; 其它; Zn; 杂质总量; 固相线; 液相线; 6; △S（%）. Bcu; ≥99.9; /; /; /; ＜0.15; 1083; 1083; 1093-1149; /; /; 8.9. BCu62Zn L104; 61-63; 0.3-0.5; Mn Si Sn少量; 余量; 850; 875; 880-900; 380; 25; 8.4. BCu60ZnSi; 59-61; /; Si：0.25; 余量; 890; 900; 900-930; 395; 25; 8.4. Bc60ZnSn L221; 58-60; /; Sn:1.0 Si少量; 余量; 800; 840; 900-930; 400; 25; 8.4. BCu58ZnMn L105; 57-59; /; Mn:3.7-4.3 Fe:0.15; 余量; 880; 909; 930-960; 304; 25; 8.5. Bcu51ZnNi; 50-52; 9.0-11.0; Mn Si少量; 余量; 900; 930; 938-982; 578; 25; 8.7. Bcu57ZnNi; 56-58; 4.5-5.5; Mn Si少量; 余量; 860; 910; 910-960; 369; 8.6.

铝青铜 ERCuAl-A3

执行标准： AWS A5.7 : ERCuAl-A3

应用描述：焊丝和焊条所产生的焊缝有很高的硬度和良好的延展性，经过除气处理硬度可达166HB，它是活塞加层处理以及要求高硬度、良好展延性表面处理的理想耐磨耐蚀材料。

化学成分区域标准（%）

| 牌号 | 铜 | 铝 | 硅 | 锰 | 铅 | 镍 | 锌 | 铁 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERCuAl-A3 | 余量 | 10-11.5 | ≤0.10 |  | ≤0.02 |  | ≤0.10 | 2.0-4.5 | ≤0.50 |

熔敷金属物理性能

导 电 率     8 S·m/mm2             密  度      7.6 kg/dm3

固 相 线                                     液相线      1040 ℃

抗拉强度     621 N/mm2              延伸率      20 %

硬    度       166 HB

MIG焊丝（优选规格）

| 单位 | 直径 |  |  |  | 内芯包装形式 |  |  |  |  | 重量/轴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 米制 | 0.8mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | D100 | D200 | D300 | K300 | KS300 | 12.5-15公斤 |
| 英制 | 0.35" | 0.040" | 0.045" | 1/16" |  |  |  |  |  | 30磅（lbs） |

TIG焊丝（优选规格）

| 单位 | 直径 |  |  |  |  | 长度 | 重量/盒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 米制 | 1.6 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 914 mm或1000 mm | 5公斤/小盒 5小盒/大盒 |
| 英制 | 1/16" | 3/32" | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 36"(914mm) | 10磅/小盒 5小盒/大盒 |