钢边橡胶止水带
所属分类：橡胶止水带系列

钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。
    钢边橡胶止水带是一种是采用断面采用非等厚结构，分强力区和防水区的一种橡胶止水带产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。
    我们可以生产：高质量的中埋式钢边止水带，它是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品，它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性；具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身无毒，对环境良好的特点。在产品的生产过程，我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量保证作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。
钢边橡胶止水带使用安装：
    材料的选择及要求钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。
钢边橡胶止水带代号表示方法及适用范围产品代号：
例如：YD表示防水材料厂的简写。 止水带按胶种分类：（NR)表示天然胶;（CR)表示氯丁胶;（NBR)表示丁腈胶。 YDGB型（NR）表示材料为天然橡胶,宽度为350毫米。适用于淡水防渗工程，适用温度-40～60℃。YDGB型（CR）表示材料为氯丁橡胶,宽度为350毫米。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度－35～60℃。 YDGB型（NBR)表示材料为丁腈胶,宽度为350毫米。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35～60℃。
钢边橡胶止水带技术指标：

| 序号 | 项 目 |  | 天然橡胶 | 合成橡胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度（邵尔A) |  | 60±5 | 60±5 |
| 2 | 扯断强度 MPa |  | ≥15 | ≥12 |
| 3 | 扯断伸长率，％ |  | 380 | 380 |
| 4 | 恒压永久变形 | 70℃×24h（％） | ≤35 | ≤35 |
|  |  | 23℃×168h（％） | ≤20 | ≤20 |
| 5 | 脆性温度（℃） |  | ≤-45 | ≤-40 |
| 6 | 热空气老化70℃×72h | 硬度变化（度） | ≤+8 | ≤+8 |
|  |  | 强度变化率低（％） | ≤10 | ≤10 |
|  |  | 伸长率变化率降低（％） | ≤20 | ≤20 |
| 7 | 镀锌钢板与橡胶粘接（MPa） |  |  | ≥6 |