STD-1200-0.22-32FO

基本参数：

容值Cap(Uf):0.22

尺寸：长度L32mm / 椭圆形T12.3mm  H 20.3mm

d :1.0 mm

Irms(A):9

ESR(MΩ):5.4

Ipeak(A)：242

EACO产品的设计主要针对大电流、高频、高压场合，包括IGBT/GTO的缓冲电路、高频大电流谐振、直流链支撑、直流母线高纹波处理、高频大电流隔直、AC滤波、高电压应用等。

主要应用领域有：高频开关电源、太阳能/风力发电并网线路、变频器、UPS/EPS、感应加热电源、混合动力汽车、逆变焊机