除油粉使用说明书

产品特性

DS-326A是一种通用常温、加温均能使用的除油粉，适用于铜、锌、铝等合金工件的除油，也可用于钢铁、不锈钢工件。对于油污的去除能力有非常独特的效果，它是针对电镀工业所开发的最新产品，不论是植物油或矿物油均可快速的从铁件上去除，它是当今市场上除油效果最佳的产品，尤其除油后的产品用水冲洗即可完全干净。

使用及调整

1、如果使用加温除油，将槽液升温至60℃～85℃，视工件表面油污的轻重，将工件浸入槽液中浸泡5～10分钟(以工件上的油污去除干净为准（油是否除干净：把工件放入水中拿起时看工件表面水流是否光滑平流，光滑平流证明油已去除干净；如果拿起时工件表面起水珠证明油没除干净），取出后经两道流动清水洗，转下道工序。

2、使用过程中应经常添加脱脂剂，发现去油效果不佳时应及时添加适量的脱脂剂，添加时先将脱剂在加料小槽内先溶解，再将其倒入槽中，并搅拌均匀，切勿将干粉直接加入，以免加入后沉积在槽底。

3、槽液配制（以1000升为例）在脱脂槽中加入800升自来水，加入60公斤脱脂剂，搅拌使之全部溶解，加水至1000升，搅拌均匀。

产品特点

1.使用寿命长，用量少，尤其对油污的包容性极佳。

2.操作温度低，具有在酸碱中都能起作用，对金属还具有良好的短期防锈功能。

3.使用的周期特长，不需时常更换。

4.除去的油污不会浮在液面，免除油污再度附着于物件上的烦恼。

5.由于操作温度低，因此对于电镀槽、桶，不致有变型的情况发生，减少财务的损失。

包装规格
1、 25、30、50KG胶桶、胶袋包装，按一般化学品运输,轻装轻卸,防止重压倒置。贮于室温下通风处。保质期一年。2、 避免阳光直射、防止雨淋、避免包装桶、包装袋剧烈撞击。