花岗石平台
产品别称：大理石平台、大理石平板、花岗石平板
花岗石平台采用地下优质的岩石层，含有辉石，斜长石，少量橄榄，黑云母以及微量磁铁矿等多种主要矿物质。该石层在经过亿万年的自然时效之后，具有精密结构、黑色光泽、均匀、稳定性能良好。
花岗石平台的物理特性：比重达到2970-3070kg/m3，同时具有245-254kg/mm2的抗压强度，其弹性磨量达到1.27-1.47N/mm2，线膨胀系数为4.6×10—6/℃，花岗石的吸水率为0.13%。
花岗石平台的特点为高精度且稳定，维护也非常方便。主要原因是：
1.花岗石平台组织结构精密、表面光滑耐磨、粗糙度数值小；
2.内应力在经过亿万年自然时效完全消失，材质稳定，不变形；
3.“三耐一抗”，耐酸、耐碱、耐腐蚀同时抗磁化；
4.不会受潮生锈，使用、维护方便；
5.工作面受碰撞或划伤后，只会产生凹坑，不产生凸纹、毛刺，对测量精度无影响。
花岗石平台的用途：最适宜作为仪器仪表、精密工具、机械制件的检验时的基准面，尤其是在高精度测量方面。