一.产品详细介绍：

1.产品名称：304不锈钢丝网

2.材质：304不锈钢丝

3.丝径：0.45mm

4.目数：16目

5.长度：30m

6.宽度：1m

7.包装：内牛皮防水纸，外白色编织袋包装。

8.重量：30.4公斤/卷

7.产品用途：用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。

8.产品特点：平织、斜织、竹花编织而成具有耐酸、耐碱、耐温、耐磨等性能。

安平县广昌金属丝网制品厂 不锈钢丝网供应范围：

1.材质：201,202,302.302L,304,304L,316,316L,410,430等。

2.丝径：0.008-2.0mm

3.目数：3-624目

4.宽度：0.1-3m

5.长度：1-30m

6.产品目录：

| 目数 | 丝径 |  | 孔径 |  | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |  |
| 1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 41.1 |
| 2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 51.2 |
| 3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 56.7 |
| 4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 104.8 |
| 4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 57.6 |
| 5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 54.9 |
| 6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 48.1 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 41.1 |
| 10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 41.2 |
| 10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 26.1 |
| 12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 42.2 |
| 12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 31.6 |
| 14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 49.8 |
| 14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 37.2 |
| 16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 34.5 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 34.8 |
| 20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 55.2 |
| 20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 34.4 |
| 24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 31.8 |
| 30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 34.8 |
| 30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 29.4 |
| 30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 16.1 |
| 35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 29.0 |
| 40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 27.6 |
| 50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 28.4 |
| 50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 22.1 |
| 60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 23.7 |
| 60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 20.4 |
| 70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 20.8 |
| 80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.2 |
| 80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 16.9 |
| 90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 15.8 |
| 100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 14.2 |
| 100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 11.0 |
| 100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 8.3 |
| 110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 12.4 |
| 120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 7.1 |
| 160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 5.94 |
| 180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 4.40 |
| 400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 3.8 |
| 635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 2.63 |

联系人：张云冲

联系电话：0318-7530037  13785860422

QQ：1580734695