熔喷滤芯

PP熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子，经过加热熔融，喷丝，牵引，接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主，就可以称作PP熔喷滤芯。

不仅在水净化大批量使用，还具有杰出的化学兼容性，适用于强酸，强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强，使用寿命长，成本低。

应用领域

医药工业：各种针剂，药剂及针剂洗瓶水的过滤，大输液以及各种抗菌素，中药注射剂的预过滤。

食品行业：酒类 饮料 饮用水的过滤

电子行业：纯水 超纯水的预过滤

石油化工：各种有机溶剂，酸碱液的过滤，油田注水过滤。

电力行业：冷却水  化学水处理

技术参数

使用PH值：1---13     最大压力：正向0.4Mpa  工作温度：在0.25Mpa下，＜70℃

灭菌：耐受126℃ ， 30分钟在线蒸汽灭菌。

内毒素：过滤柱的水萃取液经1AL测试，内毒素含量低于0.5EU/M1

结构分类：带骨架，不带骨架，两端是否加端盖。

滤芯长度：10＂　20＂　30＂　40＂